ICS 85.040

Y 31

T/GXAS

团体标准

T/GXAS XXXXX—2020

蔗渣浆

Bagasse pulp

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由广西壮族自治区糖业发展办公室提出。

本标准起草单位：广西标准化协会、广西来宾东糖纸业有限公司、广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司。

本标准主要起草人：林伟民、江耀春、吕跃东。

蔗渣浆

- 范围

本标准规定了蔗渣浆的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、贮存。

本标准适用于蔗渣浆。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 464  纸、纸板和纸浆  分析试样水分的测定

GB/T 1548  纸浆  铜乙二胺（CED）溶液中特性粘度值的测定

GB/T 1547  纸浆高锰酸钾值的测定

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7974  纸板和纸浆  蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）

GB/T 10740  纸浆尘埃和纤维束的测定

GB/T 24323  纸浆  实验室纸业  物理性能的测定

GB/T 24325  纸浆  实验室打浆  瓦利（valley）打浆机法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 蔗渣浆  bagasse pulp

以甘蔗渣作为原料经蔗渣备料、蒸煮、洗涤、筛选、漂白（或不漂白）、压浆等工序加工成的浆料。

- 产品分类

蔗渣浆分为本色蔗渣浆和漂白蔗渣浆；按质量等级分为优等品、合格品。

- 要求

  - 本色蔗渣浆

应符合表1规定。

- 本色蔗渣浆技术要求

| 项 目 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 | 合格品 |
| 机械强度 （打浆度45°SR，抄片定量60 g/m2） |  | 抗张指数/（N·m/g） ≥ | 40.0 | ≥30.0,＜40.0 |
|  |  | 耐破指数/（kPa·m²/g） ≥ | 3.00 | ≥2.0,＜3.0 |
|  |  | 撕裂指数/（mN·m²/g） ≥ | 3.00 | ≥2.5,＜3.0 |
| 高锰酸钾值 |  |  | 7～10 | ＜7或＞10 |
| 粘度/（mL/g） ≥ |  |  | 800 | ≥400,＜8 |
| 白度/％ |  |  | 38～48 | ＜38或＞48 |
| 尘埃度 | （1.0～5.0） mm2/（mm2/500g绝干浆） ≤ |  | 1 200 | ＞1200,≤1 500 |
|  | ≥5.0 mm2/（mm2/500g绝干浆） |  | 不得检出 | 不得检出 |
| 干度/％ ≥ |  |  | 28 |  |

  - 漂白蔗渣浆

应符合表2的规定。

- 漂白蔗渣浆技术要求

| 项目 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 | 合格品 |
| 机械强度 （打浆度45°SR，抄片定量60g/m2） |  | 抗张指数/（N·m/g） ≥ | 30.0 | ≥20.0,＜30.0 |
|  |  | 耐破指数/（kPa·m²/g） ≥ | 2.0 | ≥1.0,＜2.0 |
|  |  | 撕裂指数/（mN·m²/g） ≥ | 2.5 | ≥1.5,＜2.5 |
| 白度/％ ≥ |  |  | 81.0 | ≥78.0,＜81.0 |
| 尘埃度 | ≥0.3 mm2纤维尘埃/（mm2/500g） ≤ |  | 400 | >400,≤500 |
|  | ≥0.3 mm2矿物质尘埃/（mm2/500g） ≤ |  | 400 | >400,≤500 |
|  | ＜0.3 mm2矿物质尘埃/（mm2/500g） ≤ |  | 500 | >500,≤600 |
| 干度/％ ≥ |  |  | 28 |  |

  - 质量容许度

    - 白度、尘埃度任一指标在另一等级，则以低等级定等。

    - 浆内有较多的管垢物，以降一个等级定等。

    - 浆内不得有霉点、臭点、泥巴、铁锈、油污等。

    - 同一批产品的色泽应一致，不得有显著差异，不得有机械杂质和砂石。

- 检验方法

  - 机械强度

按GB/T 24325进行打浆，并按GB/T 24323的要求进行测定。

  - 高锰酸钾值

按GB/T 1547的要求执行。

  - 粘度

按GB/T 1548的要求执行

  - 白度

按GB/T 7974的要求进行。

  - 尘埃度

按GB/T 10740的要求执行。

  - 干度

按GB/T 464的要求执行。

- 检验规则

  - 组批

以一次交货数量为一组批。

  - 抽样

按GB/T 2828.1的方案进行抽样。

  - 出厂检验

出厂检验项目为白度、干度、尘埃度，检验合格方可出厂。

  - 判定规则

    - 检验项目符合本标准要求时，判定该批次产品合格。

    - 检验项目中有不符合本标准要求时，允许按相关规定进行复检。复检结果符合本标准要求时，判定该批次产品为合格；如果复检结果仍有不符合本标准要求时，判定该批次产品为不合格。

    - 需方有权按本标准的规定检验产品，如需方对产品质量有异议，应在到货后三天内通知供方共同复验，如不符合本标准的规定，则判为不合格，由双方协商处理。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

袋装产品出厂时附上产品质量检验合格证明书，标明产品名称、等级、净重、产品标准编号、生产日期、生产单位名称和地址等内容。

  - 包装

产品可根据用户需要采用不定量包装方法，小编织袋包装机封口或用大包装形式包装。

  - 运输

应注意运输工具的密闭，可采用清洁有篷布车厢运输；使用无篷布车厢运输时应用苫布盖好，以防运输过程的污染。

  - 贮存

妥善保管，避免日晒雨淋以及地面湿气的影响。

__________________