团体标准《蔗渣浆》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据广西标准化协会《关于下达2019年第八批团体标准制定项目计划的通知》文件精神，由广西标准化协会提出，广西标准化协会、广西来宾东糖纸业有限公司共同起草的团体标准《蔗渣浆》。

二、项目背景及目的意义

蔗渣浆是由甘蔗制糖废料制成的纸浆。广西作为全国最大的甘蔗生产区域，自1994年以来，广西的甘蔗产量均居全国首位，产量维持在全国总产量的60%以上。主蔗区年平均气温22℃，年平均降雨量1300mm，雨热与甘蔗生长季节同季，是全球最适宜种植甘蔗的地区之一。目前，我区甘蔗种植面积为110.06万公顷,产蔗量7478万吨，产糖量791.5万吨，同比增长14%，占全国总产量60.61%；涉及蔗农2000万人，蔗农种蔗总收入350亿元。50多个县（市、区）财政收入主要来源于糖业，主产县涉糖税收占财政收入的30%～70%。全区31个糖业集团拥有糖厂104家，日均榨糖能力67万吨，平均单厂日榨能力6400吨，为全国平均数的两倍，处于全国领先水平。与其他蔗糖生产省相比，广西在全国的产糖量是最多的。

所以综上所述表明，广西的蔗渣浆资源是十分丰富的,蔗渣浆目前生产总量每年100多万吨，其中用在生活用纸上约70万吨，以蔗渣浆为原料的生活用纸性价比较高，近年来广西蔗渣浆原料生活用纸的抄造水平大幅提高，其质量已达到相当水平，原纸已覆盖全国多省，为广西经济及环境市场带来很大的持续发展。

利用蔗渣浆造纸,是广西糖业综合利用的重点，属于区政府政策扶持的对象。蔗渣浆造纸项目主要布局在贵港、崇左、来宾、南宁、柳州等产糖大市，糖业生态农业示范基地重点布局在贵港、柳州、防城港、百色、河池、来宾、崇左市。按理论计算，全区有1250万吨蔗渣(含水分50%)及干蔗渣625万吨，除髓后(含髓35%) 可用于造纸的绝干蔗渣400万吨左右。按3吨千蔗渣可生产1吨纸浆计算，可生产纸浆130万吨。按4吨木材生产1吨纸浆计算，每年的蔗渣相当于500万吨木材。蔗渣大量集中在糖厂，用以造纸不但可比草类原料造纸减少大量运输力量，同时蔗渣容易制浆，还可以节约化工原料。

目前，广西区落实和推进一批甘蔗渣制浆造纸项目，主要有以下项目：

1、南宁糖业股份有限公司

蔗渣浆现由蒲庙纸浆厂生产，04年蒲庙纸浆厂建设一条年产3.4万吨漂白蔗渣浆的生产线，生产的蔗渣浆供应给各纸厂作抄纸原料。年产3.4万吨漂白蔗渣浆的生产项目，投资1.9亿元，每年可新增销售收入11012万元，利润总额3870 万元。近年来年蒲庙纸浆厂在将年产6.8万吨漂白蔗渣浆生产线扩建至年产9.7万吨漂白蔗渣浆。项目总投资1.3亿元，年新增销售收入8136.万元，利润1127万元。现在蒲庙纸浆厂再次追加投资2.3亿元，拟建设一条年产量达10万吨的生产线。

2、横县冠桂糖业有限公司

横县冠桂糖业有限公司是广西冠桂糖业有限公司的子公司。年产3.4万吨漂白蔗渣浆竣工项目总投资1. 06亿元，以蔗渣为原料，采用烧碱法制浆，项目投产后，年平均税后利润2299.20万元。年产6.8万吨漂白蔗渣浆技改工程开工项

目总投资2.23亿元，项目建设包括新增6.8万吨漂白浆生产线原料场、制浆车间、碱回收车间及配套12000KW热电站。项目拟定建设周期为1年，建成投产后，年平均销售收入2.8亿元(含增值税)，年平均税后利润4709.19万元。

3、广西农垦糖业集团有限公司

广西农垦年产5万吨漂白蔗渣浆项目,总投资2亿元,项目年销售收入13440万元，年利润总额2720万元。

4、广西凤糖生化股份有限公司

凤糖集团年产10万吨蔗渣浆板工程，投入6.1亿元。

5、广西华劲纸业集团

6、广西贵糖(集团)股份有限公司

另外，广西金桂浆纸业有限公司、广西田东南华纸业有限公司、广西来宾东糖集团有限公司、洋浦南华糖业有限公司都是广西区大型的浆纸制造企业等。

所以在预示着蔗渣浆市场广阔同时，也预示了团体标准《蔗渣浆》编制的必要性和紧迫性:

（1）广西市场上90%的餐巾纸都是用蔗渣浆造。

（2）每生产出1吨的蔗糖，就会产生2~3吨的蔗渣。蔗渣来源集中，产量大，是取之不尽、用之不竭的再生性资源，这样的糖业循环经济带动了农民增收。

（3） 蔗渣是糖厂的很大一部分副产品，大约占甘蔗的24%~27% (其中含水分约50%)，对湿蔗渣进行近似分析,得到的结果为(以重量计):固定碳、挥发物、水分、灰分分别为7%、42.5%、 49%、1.5%。对干蔗渣进行分析，得到的结果为(以重量计) :全纤维素、木素、多缩戊糖、灰分、1%Na0H抽出物、笨和醇抽出物分别为59.01%、20. 85%、20. 63%、1. 2%、35. 95%、4.23%。从上面的分析可以看出，蔗渣含有丰富的纤维素，而含木质素较少，故蔗渣作为一种纤维原料具有很大的优越性。

（4）蔗渣浆为原料的生活用纸性价比较高；市场上一直得到广大群众的青睐。

广西作为全国最大的甘蔗种植区、蔗糖生产区；所以蔗渣浆的生产也是最突出的产业，且广西的蔗渣浆造纸需求量极大，但是在蔗渣浆的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等都没有一个统一的产品标准。而广西的蔗渣浆产业市场巨大，致使蔗渣浆的质量上参差不齐，不利于打造广西的特色产业，更不利于广西蔗渣浆产业的持续发展。

为进一步推进蔗渣浆产业的发展，加强蔗渣浆行业规范化管理，突破发展瓶颈,将蔗渣浆产业打造成具有地域特色的知名品牌，急需申请制定团体标准《蔗渣浆》。

通过制定团体标准《蔗渣浆》，以标准为抓手，统一规范蔗渣浆的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存，用标准化更好地控制产品质量，为打造蔗渣浆产业品牌，继续发挥“特色经济”品牌效应，发展壮大蔗渣浆产业夯实基础。

三、项目制定过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《蔗渣浆》项目任务下达后，广西标准化协会成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准制订工作，具体标准编制工作由广西来宾东糖纸业有限公司相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关蔗渣浆的相关文献资料。主要有：

GB/T 464  纸、纸板和纸浆  分析试样水分的测定

GB/T 1548  纸浆  铜乙二胺（CED）溶液中特性粘度值的测定

GB/T 1546  纸浆  卡伯值的测定

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7974  纸板和纸浆  蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）

GB/T 10740  纸浆尘埃和纤维束的测定

GB/T 24323  纸浆  实验室纸业  物理性能的测定

GB/T 24325  纸浆  实验室打浆  瓦利（valley）打浆机法

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过讨论、研究，标准的主体内容确定为蔗渣浆的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、贮存。

（四）调研及形成征求意见稿

2019年7月—2019年8月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关蔗渣浆的内容指标，并结合实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成了团体标准《蔗渣浆》（草案）。

2019年9月，向广西区内涉及领域的部门及相关专家征求团体标准《蔗渣浆》（草案）意见。

2019年12月，团体标准《蔗渣浆》获广西标准化协会批准立项。

2019年12月，深入蔗渣浆生产企业进行实地调研，并实地征求团体标准《蔗渣浆》（草案）意见。

2020年1月，编制工作组对蔗渣浆进行取样检验，确定相应的指标内容，初步形成团体标准《蔗渣浆》（征求意见稿）和编制说明。

2020年3月，标准编制工作组在广西来宾东糖纸业有限公司会议室组织涉及的部门专家对团体标准《蔗渣浆》（草案）进行征求意见会。最终讨论形成团体标准《蔗渣浆》（征求意见稿）和编制说明。

四、主要关键指标及确定依据

团体标准《蔗渣浆》主要章节内容包括：术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、贮存。其中，术语和定义主要依据蔗渣浆实际生产要求确定了蔗渣浆的术语和定义；产品分类分为本色蔗渣浆和漂白蔗渣浆，按质量分为优等品、合格品二个等级。要求主要依据实际的检验报告确定，见附件，本色浆蔗渣浆技术要求见表1，漂白浆蔗渣浆技术要求见表2。检验方法、检验规则主要依据实际的检验要求进行确定。标签、包装、运输、贮存主要依据实际要求确定。

- 表1本色蔗渣浆技术要求

| 项 目 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 | 合格品 |
| 机械强度 （打浆度45°SR，抄片定量60 g/m2） |  | 抗张指数/（N·m/g） ≥ | 40.0 | 30.0 |
|  |  | 耐破指数/（kPa·m²/g） ≥ | 3.00 | 2.00 |
|  |  | 撕裂指数/（mN·m²/g） ≥ | 3.00 | 2.50 |
| 高锰酸钾值 |  |  | 7～10 | ＜7或＞10 |
| 粘度/（mL/g） ≥ |  |  | 800 | 400 |
| 白度/％ |  |  | 38～48 | ＜37 |
| 尘埃度 | （1.0～5.0） mm2/（mm2/500g绝干浆） ≤ |  | 1 200 | 1 500 |
|  | ≥5.0 mm2/（mm2/500g绝干浆） |  | 不得检出 | 不得检出 |
| 干度/％ ≥ |  |  | 28 |  |

- 表2  漂白蔗渣浆技术要求

| 项目 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 | 合格品 |
| 机械强度 （打浆度45°SR，抄片定量60g/m2） |  | 抗张指数/（N·m/g） ≥ | 30.0 | 20.0 |
|  |  | 耐破指数/（kPa·m²/g） ≥ | 2.0 | 1.0 |
|  |  | 撕裂指数/（mN·m²/g） ≥ | 2.5 | 1.5 |
| 白度/％ ≥ |  |  | 81.0 | 78.0 |
| 尘埃度 | ≥0.3 mm2纤维尘埃/（mm2/500g） ≤ |  | 400 | 500 |
|  | ≥0.3 mm2矿物质尘埃/（mm2/500g） ≤ |  | 400 | 500 |
|  | ＜0.3 mm2矿物质尘埃/（mm2/500g） ≤ |  | 500 | 600 |
| 水分/％ ≥ |  |  | 28 |  |

五、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

据查阅，国内与蔗渣浆相关的国家、行业、地方标准。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2009的要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

团体标准《蔗渣浆》

标准编制工作组

2020年3月2日

附件：

本色浆检验报告

漂白蔗渣浆检验报告