| ICS | 79.040 |
| --- | --- |
| CCS | T/GXAS. J 30/39 |

团体标准

T/GXAS XXX—XXXX

成型胶合板生产技术规范

Technical specification for formed plywood production

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西壮族自治区林业科学研究院提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区林业科学研究院、玉林市林业局、容县自然资源局、容县润达家具有限公司、容县林产行业商会、广西容县楷茂木业有限公司、广西容县恒丰木业有限公司、容县林丰胶合板厂、容县达利木业有限公司、容县宏光家具厂、容县富昌家具有限公司、容县容利胶合板厂、容县金洋家俱厂、容县容城美宝家具厂、广西容县裕龙家具厂、广西容县飞兴达林产工业有限公司、广西容县新华逸胶合板有限公司。

本文件主要起草人：罗玉芬、陈松武、陈桂丹、刘晓玲、栾洁、林家纯、冯沁雄、李有金、陈广华、卢高峰、何锦华、庞乐枢、邱媚、卢晨升、黄春成、覃宪坚、秦际飞、周培德、庞志副、陈宇、林显荣、梁始森、甘祖业、梁国孟、肖逸。

成型胶合板生产技术规范

范围

本文件规定了成型胶合板的术语和定义、分类、主要设备、生产工艺流程、生产要求、技术要求、抽样、判定方法、标识、包装与运输。

本文件适用于成型胶合板的生产及检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 9846-2015  普通胶合板

GB/T 17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 22350-2017  成型胶合板

术语和定义

GB/T 22350-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

成型胶合板  moulded plywood

木、竹单板，或木、竹单板与饰面材料经涂胶、组坯、模压而成的非平面型胶合板。

[来源：GB/T 22350—2017，3.1]

素面成型胶合板  undecorated moulded plywood

表面未进行任何饰面处理的成型胶合板。

[来源： GB/T 22350-2017，3.2]

饰面成型胶合板  veneer forming plywood

表面经过装饰单板贴面或浸渍胶膜纸饰面处理的成型胶合板。

分类

按表面加工情况分：

素面成型胶合板；

饰面成型胶合板。

主要设备

成型胶合板生产应配备但不限于以下设备：原木锯断设备、手锯或圆盘锯、旋切机、自动剪板机、单板裁边手切刀、磨旋切刀片机、单板干燥机或干燥窑、双滚轴涂胶机、预压机、热压机、四滚涂面机、数控锯边机 、油胶机、蒸汽锅炉、砂光机。

生产工艺流程

有旋切

原木进场→断木→旋切单板（自动剪切）→单板干燥→修补单板→调胶→涂胶→组坯排板→热压成型→仿型→砂光→入库检验。

无旋切

直接采购单板成品→单板干燥→修补单板→调胶→涂胶→组坯排板→热压成型→仿型→砂光→入库检验。

生产要求

原材料

原木

原木：长度2.0 m～2.6 m，直径6 cm～22 cm。

原木截断：根据产品的规格要求，截成不同长度的木段。

单板

旋切单板：用旋切机将木段进行旋切，单板厚度为1.4 mm～1.5 mm，长度和宽度根据供需双方协议商定的产品规格要求进行裁剪。

单板干燥：对单板进行干燥，将单片整齐地堆放在托盘上运送到干燥机前送进干燥机内，温度保持控制在120 ℃～150 ℃之间，出窑时的含水率应不超过8%。

胶水

脲醛树脂、三聚氰胺改性脲醛树脂技术要求见表 1。

脲醛树脂、三聚氰胺改性脲醛树脂技术要求

| 项目 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | - | 无色、白色或浅黄色无杂质均匀液体 |
| pH值 | - | 7.0～9.5 |
| 固体含量 | % | ≥46.0 |
| 游离甲醛 | % | ≤0.3 |
| 粘度 | mpas | ≥60 |
| 固化时间 | s | ≤120.0 |
| 适用期 | Min | ≥120a |
| 脲醛树脂胶粘剂配制重量比，建议配制比例为（脲醛胶100 kg：面粉35 kg.） |  |  |

涂胶

厚度在 1.4 mm～1.5 mm的芯板采用双面涂胶的方式，涂胶量应在 85 kg/m2～93 kg/m2的范围内，此时的单板含水率应回弹到 8%～14% 之间，温度 40 ℃以下。进行涂胶时应做到以下几点：

- 对厚薄不均、长度不足、两横边带弧形、含水率大于14% 的芯板要挑出；

- 要清除芯板上的杂物，涂胶量要均匀，没涂到胶的部位要用手工刷胶，不允许有空白点；胶堆积的地方要清除多余的胶；

- 涂胶后的芯板要及时使用，陈化时间不宜超过 60 min；

- 涂胶芯板的使用要合理，禁止不同树种的芯板同时涂胶、同时使用。

组坯排板

禁止不同树种、厚度的芯板混排在同一层；板坯对称层树种、厚度要一致；板坯上的孔洞要用与本板树种一致的补片补好；重叠要用修补刀割除，但不能修成离缝；宽大于 2 mm，长大于 100 mm的离缝要用补条补好；修补时挑出的不合格板坯要放到指定地点，并在缺陷处作上标记；修整的板坯要按树种、规格整齐堆放，并作上标记；层数控制在 7 层～21 层。

热压成型

采用高温高压的方式进行热压，热压温度保持控制在 100 ℃～130 ℃之间，压力控制在（10～12）MPa的条件下一次性热压成型，产品形状和尺寸不作硬性要求，可根据供需双方协议执行。根据产品的层数不同，热压温度与时间的控制不同，具体要求见表 2。

热压温度与时间控制表

| 树种 | 产品层数 | 热压温度（℃） | 热压压力（MPa） | 热压时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桉木 | 7 | 100～120 | 10～12 | 7～8 |
|  | 8 | 100～120 | 10～12 | 8～10 |
|  | 9 | 100～120 | 10～12 | 9～10 |
|  | 13 | 100～120 | 10～12 | 9～12 |
|  | 14 | 100～120 | 10～12 | 9～15 |
|  | 15 | 110～130 | 10～12 | 15～20 |
|  | 21 | 110～130 | 10～12 | 15～20 |

仿型

按产品入库尺寸规格调整锯片之间的距离，批量仿型前应先试两张，检查合格后方可批量开锯。仿型时应合理避开板边缺陷，仿型好的板边应无毛刺。仿型后的成型胶合板尺寸偏差应符合表 3 的要求。

成型胶合板尺寸偏差

| 项目 | 规格或类型（mm） | 偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 长度、宽度 | ＜600 | ±2 |
|  | ＞600 | ±3 |
| 厚度 | 受力型 | ±2 |
|  | 非受力型 | ±1 |
| 板内厚度偏差 | - | ±1 |

砂光

砂光厚度应均匀一致，不应有漏砂、砂凹、跳砂和污染板面等缺陷。

入库检验

本文件的各项指标测量与试验方法按 GB/T 22350-2017 中 6 的规定执行，胶合强度的试验方法按 GB/T 17657-2013 中 4.17 的规定执行。经检验合格的产品入库待售或备用于下一步的深加工。

技术要求

尺寸偏差

尺寸偏差应符合表 3 的规定。

外观质量

外观质量应符合 GB/T 22350-2017 中 5.2 的规定。

理化性能

理化性能应符合表 4 的规定。

理化性能要求

| 项目 | 单位 | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 素面板 | 饰面板 |
| 含水率 | % | 6～14 |  |
| 胶合强度 | MPa | ≥ 0.70 |  |
| 浸渍剥离 | mm | 试件胶层上的每一边剥离长度累计 ≤ 25 |  |
| 抗压性能 | - | 无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响 |  |
| 点抗压性能 | - | 无破损 |  |
| 甲醛释放量 | - | 按照 GB 18580 的规定执行 |  |
| 表面耐磨性能 | - | - | 350 r，不露底 |
| 表面耐干热性能 | 等级 | - | ≥ 3 级 |
| 表面耐污染性能 | - | - | 无污染、无腐蚀 |
| 表面耐水蒸气性能 | - | - | 无突起、龟裂、鼓泡 |
| 表面耐香烟灼烧性能 | - | - | 无黑斑、裂纹、鼓泡 |
| 表面耐冷热循环性能 | - | - | 无鼓泡、裂纹 |
| 非受力成型胶合板不测抗压性能和点抗压性能；装饰单板贴面成型胶合板不测表面耐磨性能、表面耐干热性能、表面耐污染性能、表面耐水蒸气性能；热固性树脂浸渍高压装饰层积板贴面成型胶合板不测表面耐冷热循环性能。 |  |  |  |

抽样、判定方法

抽样方法

按 GB/T 22350-2017 中 7.2 的规定执行。

判定方法

胶合强度按 GB/T 9846-2015 中 5.3.2.2、5.3.2.3、5.3.2.4、7.3.1.2 的规定进行判定。其它项目的判定方法按 GB/T 22350-2017 中 7.4 的规定执行。

标识、包装与运输

按GB/T 22350-2017中 8 的规定执行。