| ICS | 97.195 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Y 88 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

“新中式”贝雕装饰画生产技术规范

Technical specification for production of “new Chinese”shell carving decorative painting

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北海喜蛙家居设计有限公司提出。

本文件起草单位：北海喜蛙家居设计有限公司、北海市知识产权和质量服务中心、北海市标准技术研究所、北海市银海区钟远诚艺术工作室。

本文件主要起草人：叶建霞、何明军、张清、宋楚云、黄娟、胡立云、黄徽、黄慧林、闭丽萍、袁明。

"新中式"贝雕装饰画生产技术规范

范围

本文件界定了“新中式”贝雕装饰画生产涉及的术语和定义，规定了工艺流程、产品要求、产品包装和产品储存的要求。

本文件适用于“新中式”贝雕装饰画的生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 18583  室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量

GB 18584  室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量

GB/T 20446  木线条

QB/T 2914  画布框

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

贝雕装饰画  shell carving decorative painting

以江河、湖泊、海洋的贝壳为材料，巧取其自然形状以及外表和内层的绚丽色彩，经过精心选料、雕刻、琢磨、组装等工序制成的装饰画。

新中式  New Chinese Style

贝雕装饰画应用新材料和新的装裱方式，表达了中国当代的文化主题，实现了有别于中国传统“厚、重、繁”的轻量化、简为美的新式贝雕装饰画设计。

工艺流程

设计

题材应突出对幸福、富足、安乐、团圆等美好生活的向往。

技法以中国画的工笔和白描为主。

设计画面选材新颖、主题明确、构图美观、造型准确、线条清楚。

花鸟画应符合自然生长规律；山水应重意境，布局构图巧妙，透视合理；传统人物画的表情、形象、服饰和道具应和当时历史年代及人物身份相符。

选料

根据设计要求选择形状、色泽相吻合的彩色贝壳。

磨形

基本要求

充分利用贝壳原料的自然形态、光泽色彩和纹理等特点，手法精巧，造型逼真自然。

贝壳部件根据设计要求洗净、适度磨皮和打磨光滑。部件组装贴叠自然，符合设计结构和自然规律。

施胶适度，正向观察无余胶，粘结牢固，经得起较重的冲击不破碎、不脱落。使用的胶黏剂应符合GB 18583的要求。

人物

头像以手工雕刻为主，神态表情应符合画面设计情节及性别、年龄、身份要求。

眉目清晰，比例得当，解剖准确，服饰应有时代特征，并表现衣料的质感。体型比例合理，动态与神态相符。

花卉树木

花型花瓣、树木有类别之分，季节分明、色泽协调，符合生长规律，变化翻转自然。

动物

造型准确、纹理清晰、比例适当，类别分明、动态优美，符合自有规律。

建筑

亭台楼阁结构严谨，做工精细，透视合理，层次清楚，部件应磨制倒边。

山水

山与石棱角分明，线条转角清晰，远近有别、层次清楚。注重贝类选料，以不同色彩区分四季，造形富有气势。

博古

器物与花卉造型严谨、玲珑剔透，以色彩的浓淡和曲直线条，表达博古的立体效果。

装裱

装裱流程

见图1。

装裱流程

装裱要求

上光漆

刷漆上光均匀，不堆不漏，无褶斑油污，干后油面光亮，无明显的刷迹。

板材准备

画面底板、套板、压条应切割均匀、光滑明亮，底板与外框缘空隙误差率不超过2 mm，使用木材符合GB 18584的要求。底板滚胶均匀，贴布平整洁净，干燥后无气泡和凹痕，画面物象与套板边不超过2 mm，画面无污痕。

装配

按图施技，定位精准，部件背部施胶适中，干燥后正面无明显胶痕。

安装边框

边框应符合QB/T 2914的要求，切角、钉角合缝严密，钉迹端正，不斜不翘。曲直有度，误差率≤1 mm。切角施胶适度，钉角后不溢胶迹。线条应符合GB/T 20446的要求。

安装玻璃

安装应钉紧牢固，压条平整美观无毛刺，玻璃透明完好。干壁钉喇叭头不应超过边框平面。五金挂钩按需装配，两端距离等齐。

贴边

背部贴边胶带或绒布平直均匀，转角切边成45°，无褶皱和明显瑕疵。

质量检查

以质量标准，设计图纸和产品样板为依据，通过目测、尺量、手试三结合的方法检验，合格品由质检员加贴背板标签(或标贴“合格证”)。不合格品做好标记，退回生产，按要求更正后再次质检。

产品要求

产品外观

无污染、无胶痕、无划伤，美观整洁，符合平、齐、细、光、匀、顺的基本要求。

艺术效果

造型优美，形象生动，图案工整，美观大方，不易退色，具有欣赏价值和收藏价值。

产品包装

内包装

包装前用净布将产品全面擦拭干净后过收缩膜封装。封装应光洁完整，并检查背部条码与合格标签是否贴齐。

外包装

纸箱应使用符合要求的五层瓦楞纸，牙缝尺寸准确，装订牢固。

产品按规格安装好珍珠棉护角后，定量装箱，并附装箱单一份和配件及附件若干，用防潮袋装好置内空处。内空过大应视情况充塞衬垫，避免震动。

箱外标注订单号、名称、规格、编号、件数等，并在显著位置贴上“易碎品勿压”提示标志，标志符合GB/T 191的规定。

产品储存

储存仓库应干燥、防潮、防火、防鼠。贮存温度10 ℃～30 ℃，湿度45%～85%。

产品存放按规格叠齐平放，叠层不超过4层。层间以木条垫高，自然干燥。

参考文献

[1]  GB/T 4857.5-92  包装  运输包装件  跌落试验方法

[2]  GB/T 16734-1997  中国主要木材名称