| ICS | 13.030.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

木质纤维基吸附材料治理重金属废水技术规程

Technical code of practice for treatment of heavy metal wastewater by modified xylem cellulose-based adsorbent

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西大学提出。

本文件起草单位：广西大学、广西博世科环保科技股份有限公司。

本文件主要起草人：

木质纤维基吸附材料治理重金属废水技术规程

范围

本文件确立了木质纤维基吸附材料治理重金属废水的程序，界定了所涉及的术语和定义，规定了材料要求、异位深度处理、治理效果评估的操作指示。

本文件适用于木质纤维基吸附材料治理重金属废水。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 14848  地下水质量标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

HJ 25.6  污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

HG/T 5169-2017  离子交换技术处理重金属废水技术规程

T/GXAS XXXX  木质纤维基重金属污染治理材料生产技术规程

术语和定义

HG/T 5169-2017、T/GXAS XXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

重金属废水  waste water containing metals

含有重金属离子的废水，主要重金属离子包括铬、镉、铅、镍、铜、锌等。

[来源：HG/T 5169-2017，3.3]

重金属污泥  heavy metal sludge

重金属废水处理过程中产生的含重金属的污泥。

材料要求

材料生产应符合T/GXAS XXXX 的规定。

异位深度处理

适用对象

适用于大体量酸性重金属废水处置、应急项目的快速响应与安全处置、采选冶矿区与工矿场地所产生的重金属地表废水处置和污染地下水的抽出应急净化处置。

污染水收集与水质监测

对于有集中汇水的重金属污染坑塘、河道等，可在集中汇水处通过缓存池与异位处理设备连接。对于汇水比较分散的溪流、泉眼、渗坑等，可通过导排管道汇入缓存池后与异位处理设备连接。

污染水进水水质的确定应以实际监测数据为准。无监测数据时，可由有资质的第三方检测单位及企业提供实际数据作为设计依据。并根据水质监测数据与技术方案中的修复目标，设计二级净化反应技术参数。重金属地表废水修复目标应符合GB 3838中相应等级的规定，污染地下水的抽出应急净化处置修复目标应符合GB 14848中相应等级的规定。

处置工艺

工艺流程

重金属污染水经泵送由缓存池进入异位处理设备，处置工艺流程见图1。

重金属废水异位一体化处置工艺流程图

工艺要求

pH调节

根据设计处理量、入口污水浓度监测数据，在调节池中加入调节剂，将污水pH调节至＞5.5。

絮凝沉淀

调节池污染水流入絮凝反应池中，投加重金属离子捕捉剂、絮凝剂等化学药剂，絮凝剂聚合氯化铝（PAC）投加量宜在0.2 g/L～0.3 g/L，助凝剂聚丙烯酰胺（PAM）投加量宜在0.003 g/L～0.01 g/L，通过缓慢搅拌后重金属离子发生絮凝沉淀。使用聚合氯化铝（PAC）、聚丙烯酰胺（PAM）及同类混凝剂时，稀释后的储存容器宜使用塑料容器，不应使用铁制容器。

固相沉淀物收集与处置

絮凝沉淀产生的固相沉淀物（污泥）经排泥管排出后集中收集暂存，暂存场地应符合GB 18597的规定，并采取防腐、防渗、防雨淋等措施。重金属污泥经重金属总量及形态评定后，进行钝化填埋或再生冶炼，避免产生二次污染。

吸附净化

絮凝沉淀池流出的低浓度污水，流入吸附净化池，投加木质纤维基多重金属吸附材料，缓慢搅拌10 min～20 min。木质纤维基多重金属吸附材料投加量宜在0.3 g/L～0.5 g/L。

水质检测

净化出水经缓存池暂存，经定期采样检测，水质应达到技术方案中修复目标，检测达标的污水可直接排放，检测不达标的污水应返回再次进行吸附净化。重金属地表废水治理水环境质量监测实施应符合HJ/T 91的规定。用于污染地下水应急修复时，抽出处理的实施及监测应符合HJ 25.6的规定。

材料分离再生

通过逆流固液分离器将净化出水中吸附饱和的木质纤维基材料固体与水分离，可采用再生剂对吸附材料进行洗脱再生和回收。回收的木质纤维基多重金属吸附材料输送至材料投料仓循环使用。

不可利用材料处置

少部分不可利用高浓度吸附材料，或再生多次后吸附材料，与沉积污泥共同进行钝化填埋。

洗脱浓缩水处置

吸附材料分离与洗脱再生过程产生的高浓缩污水，泵送返回污水入口进行处置。

治理效果评估

重金属废水治理不产生二次污染和污染物转移。

重金属地表废水治理及污染地下水应急修复后水环境质量应达到技术方案中的修复目标。