| ICS | 71.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. G 21 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

木质纤维基重金属污染治理材料生产技术规程

Technical code of practice for production of xylem cellulose-based heavy metal adsorbent

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西大学提出。

本文件起草单位：广西大学、广西博世科环保科技股份有限公司。

本文件主要起草人：

引言

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到4.3.3与重金属捕捉剂制备工艺相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下,就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：宋海农、周永信、韦艳玲、杨崎峰、苏丽梅、刘琳

地址：530004 广西壮族自治区南宁市高新区高新五路8号

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

木质纤维基重金属污染治理材料生产技术规程

范围

本文件确立了木质纤维基重金属污染治理材料生产的程序，规定了生产工艺流程和设施设备的要求，以及生物炭制备工艺、重金属捕捉剂制备工艺和复混加工工艺等各阶段的操作指示。

本文件适用于木质纤维基重金属污染治理材料的生产。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

木质纤维原料  xylem cellulose-based material

含有丰富木质素、纤维素的农林废弃物原料，如谷壳、蔗渣、秸秆、木屑等。

木质纤维基吸附材料  xylem cellulose-based adsorption material

以木质纤维原料为原材料，通过改性工艺手段提高原材料吸附重金属性能所得到的改性木质纤维材料。

重金属捕捉剂  heavy metal catcher

一种能在常温和较宽的pH值范围内，与废水中的各种重金属离子进行强力螯合化学反应，并在短时间内迅速生成不溶性、低含水量、容易过滤去除的絮状沉淀，从而去除污水中重金属离子的化学试剂。

生产设备

烘干机、粉碎机、间热式炭化炉、搅拌罐、混合皮带输送机、螺旋绞刀秤、盘式搅拌机、卧式双链破碎机、振动筛、立式链破机、转鼓造粒机、转筒烘干机、包膜机、包装系统、热风炉、除尘系统。

生产工艺

工艺流程

生产工艺流程示意图见图1。

- 工艺流程示意图

工艺要求

生物炭制备

干化

木质纤维原料通过自然风干或设备烘干至含水率＜10％。

破碎

木质纤维原料干化后，采用粉碎机破碎至粒径5.0 mm～10.0 mm。

炭化

破碎后的木质纤维原料在缺氧或绝氧条件下，加热至300℃～500℃，热解时间30 min～120 min。

木质纤维基吸附材料制备

干化

木质纤维原料通过自然风干或设备烘干至含水率＜5％。

破碎

木质纤维原料经干化后，采用粉碎机破碎至粒径0.1 mm～1.0 mm。

改性

破碎后的木质纤维原料与质量浓度为10％～20％的二硫化碳CS2、乙二胺四乙酸（EDTA）等溶液按照固液比1:（30～50）混合搅拌3 h～4 h。

过滤

改性后的木质纤维基材料经160～200目滤网过滤，滤液返回5.3.2.3进行改性，滤渣即为木质纤维基吸附材料。

重金属捕捉剂制备

溶液一：由胺类化合物15％～20％，二氯乙烷10％～15％，三聚磷酸钠5％～15％，蒸馏水60％～70％按质量比合成。

溶液二：由二硫化碳10％～20％，碱性物质10％～20％，蒸馏水70％～80％按质量比合成。

在pH为9.0的条件下，将溶液一和溶液二按1:2的质量比进行充分混合，合成重金属捕捉剂粘稠溶液，经抽滤，水洗至洗液为无色透明为止，再用无水乙醇冲洗三次抽干，获得粉末状重金属捕捉剂。

复混加工

混合

由生物炭65％～75％、木质纤维基吸附材料20％～30％、重金属捕捉剂5％按质量比充分搅拌、混合均匀。

破碎

混合物经过卧式双链破碎机破碎粒径至0.5 mm～4.0 mm。

振动筛选

破碎后的木质纤维基重金属污染治理材料通过振动筛装置后，粒径≤4.0 mm材料经振动筛后端底部的出料口排出，＞4.0 mm的材料经滚筒尾部的排料口排出，进入立式链破机再次破碎。

干燥

筛选合格的木质纤维基重金属污染治理材料送至转筒烘干机，在温度250℃～300℃条件下烘20 min～30 min，含水率降低至10％～12％。

冷却

干燥后的木质纤维基重金属污染治理材料送至冷却机进行冷却至温度＜30℃。

包装

包膜后通过半自动打包机打包装袋。