| ICS | 97.180 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Y 89 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

铁艺衣架

Wrought iron hanger

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由荔浦市市场监督管理局提出。

本文件起草单位：荔浦市市场监督管理局、桂林俏天下家居用品集团有限公司、广西桂林华海家居用品有限公司、桂林毛嘉工艺品有限公司、桂林荔浦衣美达家居用品有限公司、荔浦裕祥五金制品有限公司、桂林利鑫金属制品有限公司、广西荔浦来鑫金属制品有限公司、广西诺尔特家居用品有限公司、荔浦市科学技术局、荔浦市产品质量检验所。

本文件主要起草人：莫大光、李振熙、韦壮、黎明、农艺玲、毛惠霖、覃元高、郑丽、陈明霞、黄荔婷、朱思斯、黄鼎、冯荔、李劲、罗涵馨、陆覃庆、陈小燕、覃岚、张涛、屠屋勇、郭勇、钟大康。

铁艺衣架

范围

本文件给出了铁艺衣架的产品分类，规定了铁艺衣架的外观、理化性能等技术要求，描述了相应的检验方法和检验规则，规定了标志、包装、运输、贮存等方面的内容。

本文件适用于广西行政区域内以金属材料为架体，采用电镀或喷涂工艺制作的衣架，不适用于采用浸塑工艺制作的衣架。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1733  漆膜耐水性测定法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4955  金属覆盖层  覆盖层厚度测量  阳极溶解库仑法

GB/T 5270  金属基体上的金属覆盖层电沉积和化学沉积层  附着强度试验方法评述

GB/T 6461  金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 7568.4  纺织品  色牢度试验  聚酯标准贴衬织物规格

GB 9286  色漆和清漆  划格试验

GB/T 13452.2—2008  色漆和清漆  漆膜厚度的测定

GB/T 23994  与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

QB/T 3826	  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾试验(NSS)法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

产品分类

按用途分为铁艺衣架、铁艺衣裤组合架、铁艺裤（裙）架等。

按加工工艺分为电镀铁艺衣架和喷涂铁艺衣架。

技术要求

外观

电镀铁艺衣架

应符合表1的要求。

电镀铁艺衣架外观要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 电镀面 | 表面光滑、光亮，无爆皮、起泡、烧焦、上彩、露底、锈斑、划伤、压痕、辊印、黑斑及明显的麻点等现象 |
| 焊接面 | 焊接应牢固、平整，无明显焊痕、凹坑、焊渣，无刮手现象 |
| 电镀层 | 应牢固，无剥落、漏镀、露铜、针眼等现象 |
| 配件夹 | 上下片应无错位，卡簧不应外露刺手，开启、夹紧功能完好 |

喷涂铁艺衣架

应符合表2的要求。

喷涂铁艺衣架外观要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 喷涂面 | 表面光滑、色泽均匀，无杂质、流痕、气泡、划伤、压痕、发黄、橘皮、漏底等现象 |
| 焊接面 | 焊接应牢固、平整，无明显焊痕、凹坑、焊渣，无刮手、变形现象 |
| 喷涂层 | 应牢固，无龟裂或剥落等缺陷 |
| 配件夹 | 上下片应无错位，卡簧不应外露刺手，开启、夹紧功能完好 |

理化性能指标

电镀铁艺衣架

应符合表3的要求。

电镀铁艺衣架理化性能技术指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | 高度允许误差 | ±3 mm |
|  | 跨度允许误差 | ±3 mm |
| 电镀层厚度 |  | ≥5 μm |
| 电镀层附着强度 |  | 电镀层与基体，电镀层与电镀层之间不应出现分离 |
| 强度 | 横杆强度 | 经6.5.1试验后，横杆不应出现脱落、断裂现象 |
|  | 挂钩与整体强度 | 经6.5.2试验后，衣钩不应出现脱落、明显变形或松动现象，架体不应出现开裂现象 |
|  | 抗拉强度 | ≥75 N |
| 配件夹着力性能 |  | ≥10 N，经6.6试验后，夹持力应能不小于试验前的70％ |
| 耐腐蚀度 |  | ≥8级，经4 h中性盐雾试验后按6.7.1检测 |

喷涂铁艺衣架

应符合表4的要求。

喷涂铁艺衣架理化性能技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | 高度允许误差 | ±3 mm |
|  | 跨度允许误差 | ±3 mm |
| 喷涂层厚度 |  | ≥50 μm |
| 喷涂层附着强度 |  | 经6.4.2试验后，不应出现脱落、断裂现象 |
| 强度 | 横杆强度 | 经6.5.1试验后，横杆不应出现脱落、断裂现象 |
|  | 挂钩与整体强度 | 经6.5.2试验后，衣钩不应出现脱落、明显变形或松动现象，架体不应出现开裂现象 |
|  | 抗拉强度 | ≥75 N |
| 配件夹着力性能 |  | ≥10 N，经6.6试验后，夹持力应能不小于试验前的70％ |
| 耐腐蚀度 |  | 经6.7.2试验后，漆膜不起皱，不脱落，无生锈现象 |

试验方法

外观

在光线充足的环境下，用目测法和手触摸检查，目测检测时眼睛距样品距离为30 ㎝～50 ㎝。

规格尺寸

用精度为0.1 mm的卷尺进行测量。

电镀层或喷涂层厚度

电镀层厚度应在能被直径为20 mm的球接触的主要表面上的任何部位测量，按GB/T 4955的方法进行检测。

喷涂层厚度按GB/T 13452.2—2008中5.4.2的方法进行检测。

电镀层、喷涂层附着强度

电镀铁艺衣架

- 按GB/T 5270的库仑法进行检测。

喷涂铁艺衣架

将有喷涂层的构件经弯折90°，保持1 min，取消外力后，对构件折弯处进行检查。

强度

横杆强度

将铁艺衣架挂钩固定，横杆距两端点1/4处各施加1个质量为3 kg的砝码，保持5 min，取下砝码后对横杆进行检查。

挂钩与整体强度

将铁艺衣架挂钩固定，距架体两端点1/10处的架体上各垂直施加1个质量为5 kg的砝码，保持5 min, 取下砝码后对挂钩及整体进行检查。

抗拉强度

取5个铁艺衣架，用拉力机挂住铁艺衣架两臂进行检测，拉伸速度为5 N/min，重复2～3次，取其平均值。

配件夹着力性能

将符合GB/T 7568.4规定的纯聚酯平纹织物，裁成宽15 mm、长60 mm、厚5 mm的试条，将试条伸入夹内20 mm并夹住，另一端与测力计连接，然后将试条从夹内拉出，并记下拉力值。

以张开闭合为1次，开合频率为20次/min～25次/min。衣架配件夹试验200次，裤（裙）配件夹试验30次后，重复6.6.1的步骤，并记下拉力值。

耐腐蚀度

电镀铁艺衣架按QB/T 3826的方法进行检测，并按GB/T 6461的规定进行级别判定。

喷涂铁艺衣架按GB/T 1733的方法进行检测，经24 h试验后检查。

检验规则

组批

以同一天、同一班次、同一生产线、同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格尺寸产品为一批次。

抽样

出厂检验采用GB/T 2828.1一般检验水平I的正常检查一次抽样方案，检验项目、不合格分类及接收质量限（AQL值）见表5。

出厂检验抽样方案

| 序号 | 检验项目 | 不合格分类 | 接收质量限（AQL值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 | C | 10 |
| 2 | 规格尺寸 |  |  |

型式检验的样本应从经过出厂检验的合格批中抽取，采用GB/T 2829判别水平I的一次抽样方案，检验项目、RQL值、样本大小及判定数组见表6。

型式检验抽样方案

| 序号 | 检验项目 | RQL值 | 样本大小 | 判定数组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ac | Re |
| 1 | 外 观 | 65 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 规格尺寸 |  |  |  |  |
| 3 | 电镀层/喷涂层厚度 | 30 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 强度 |  |  |  |  |
| 5 | 配件夹着力性能 |  |  |  |  |
| 6 | 耐腐蚀度 | 30 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 色牢度 |  |  |  |  |

检验项目

出厂检验

每批产品应经生产企业质量检验部门按本文件的规定进行检验，产品合格后方可出厂。

出厂检验项目为外观、规格尺寸。

型式检验

型式检验项目为第5章规定的所有项目。

正常生产时，每半年进行一次型式检验。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

产品停产半年以上，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家有关监管机构提出进行型式检验要求时。

判定规则

检验结果符合本文件要求时，判定该批产品合格；部分检验项目检验结果不符合本文件要求时，可在同批产品中加倍抽样复检，如复检结果符合本文件要求时，判定该批产品合格；复检结果仍不符合本文件要求时，判定该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

产品应附有如下中文内容：

- 产品名称；

生产厂厂名、厂址；

产品执行标准编号；

产品质量检验合格标识；

商标；

规格尺寸。

产品包装箱应有如下中文内容：

- 产品名称；

商标；

规格尺寸；

生产厂厂名、厂址；

数量。

包装

产品包装应牢固，无破损，能防潮、防挤压。

运输

产品搬运时应轻装轻卸，不应重压。

贮存

产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性物品的仓库内。