团体标准《细木工板》（征求意见稿）

编制说明

一、项目来源

根据《关于下达2022年第一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂林产协﹝2022﹞13号）文件精神，由广西林业产业行业协会提出，广西壮象木业有限公司、广西壮象家居股份有限公司、广西南宁明源木业有限公司、广西林业产业行业协会、融安县大森林木业有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院、中国质量认证中心、中国检验认证集团广西有限公司、方圆标志认证集团共同起草的团体标准《细木工板》(项目编号：2022-0101)已获批立项。

二、项目背景及目的意义

发展人造板产业，是贯彻落实习近平生态文明思想、践行绿水青山就是金山银山理念的重要举措，是全面推进乡村振兴、切实维护和巩固脱贫攻坚伟大成就的必然要求，是建立健全生态产业价值实现机制、推动形成具有中国特色生态文明建设新模式的关键路径。“十三五”时期，我国细木工板产业规模稳步增长，发展质量明显提高，市场主体持续壮大，富民成交日益显现，细木工板产业为全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、建设美丽中国作出了重要贡献。广西林业产业行业协会围绕原料供应、生产加工、销售管理、研发创新、政策扶持等整个生产链条，从人才、智力、资本、政策支撑等方面共同探索新时期下细木工板产业的发展道路。

细木工板产业在我国发展已有30多年的历史，“细木工板”国家行业标准,随着行业的发展，产品质量的提升，也经历了三次修订。目前全广西细木工板生产能力350万立方米每年，年销售收入约100亿左右。细木工板生产能力占全国细木工板总生产能力的15%，广西细木工板生产能力在全国保持排位第一。广西细木工板生产主要集中在柳州市、百色市、河池市等杉木主产区，全区拥有细木工板加工企业500多家，从业人员10万余人。2019年在广西林业产业行业协会的牵头下，由广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西林业产业行业协会、中国质量认证中心、中国检验认证集团有限公司、方圆标志认证集团、广西壮象木业有限公司、广西南宁明源木业有限公司共同制定了团体标准T/GXLC 004-2019《细木工板》，该标准出台实施后成为全国细木工行业最为先进的团体标准，大力的推进了我区细木工板行业的发展。但是随着市场监管总局和国家标准委发布的标准公告（2021第3号），由全国人造板标准化技术委员会归口管理的GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和GB/T 39598-2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》正式发布，T/GXLC 004-2019《细木工板》无醛级别甲醛释放量指标已超出最新国标要求。

细木工板市场在竞争的初期，只要能出产出质量较别人更好的细木工板就能在市场竞争中胜出。对于市场而言，细木工板品牌也成了消费者辨别商品的分辨器，甚至有些人不是在消费细木工板而是在消费细木工板品牌，这也是为什么细木工板品牌二字如此之热的原因之一。随着科技发展和新技术、新工艺、新设备的广泛应用，细木工板开始趋于“同质化”，市场竞争被推入“细木工板品牌时代”。从这个角度来讲细木工板厂家的竞争是细木工板品牌的竞争。广西从原材料省到“中国细木工板产业大省”，从林产产品的生产者到行业标准的制定者，再到如今产量和出口量占据全国市场份额约50%，广西细木工板产业从无到有，逐步形成了小产品、大市场、大产业的特色产业集群发展格局，成为带动地区经济发展的“金字招牌”，标准的重要性可见一斑。当前广西细木工板产品质量更好，在外观质量、使用强度、甲醛释放量等方面等具有较大优势，但当前我们的团体标准有部分指标已经低于国家标准，这不利于体现我区细木工产品的优越品质，产品只能作为普通产品进行售卖，使其经济效益大大降低，品牌知名度大打折扣。

通过制定团体标准《细木工板》，以标准为抓手，统一规全区细木工板的尺寸及偏差、外观质量及甲醛释放量等级、理化性能等指标，为更好指导全区细木工板生产企业，带动当地经济的快速发展，确保好全区细木工板产业往规模化、规范化方向发展，为广西经济做贡献。

三、标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《细木工板》项目任务下达后，广西林业产业行业协会成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体标准编制工作由广西壮象木业有限公司、广西壮象家居股份有限公司、广西南宁明源木业有限公司、广西国旭春天人造板有限公司、广西国旭桂润人造板有限公司、广西林业产业行业协会、融安县大森林木业有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院、中国质量认证中心、中国检验认证集团广西有限公司、方圆标志认证集团相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

目前国内关于细木工板的相关国家标准、行业标准、地方标准具体列出如下：

GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

GB/T 39598-2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架进行了研究，并对标准的关键性问题进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容包括术语和定义、分类和命名、组坯指南、技术要求、试件取样及尺寸规定、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输和贮存。

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2022年4月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对细木工板行业的生产、检验等指标进行系统总结。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关细木工板编制内容，并结合广西细木工板行业产品等级分类实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《细木工板》（修订草案）。

2022年5～9月，编制组进行反复讨论修改，并向广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西林业产业行业协会征求技术意见。针对细木工板行业的产品检验质量进行研究，并取得阶段性进展。根据反馈意见及实践成果，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行反复修改和研究讨论，形成团体标准《细木工板》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析细木工板行业当前状况，在现有国家、行业标准相关细木工板要求的基础上，结合多年实际生产情况总结起草的。符合当前广西细木工板行业发展需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与广西细木工板行业相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件根据当前广西细木工板行业的团体标准有部分指标已经低于国家标准，不利于行业的发展，同时考虑我区细木工板产品的优越品质和独特优势，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对广西细木工板行业更好发展的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《细木工板》主要内容包括术语和定义、分类和命名、组坯指南、技术要求、试件取样及尺寸规定、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输和贮存。

（一）术语和定义

- 为了不断满足市场对低甲醛释放人造板的需求，相关部门和企业相继出台了T/CNFPIA 1001-2016《人造板甲醛释放限量》、T/CNFPIA 3002-2018《无醛人造板及其制品》等相关团体标准，分别规定了人造板甲醛释放限量E0级和无醛人造板的技术要求。本标准主要依据T/CNFPIA 3002-2018《无醛人造板及其制品》确定无醛板和E0级板的术语和定义。

- 分类和命名

依据广西细木工板行业生产实际，对细木工板进行分类：按板芯拼接状况分为胶拼细木工板和不胶拼细木工板；按表面加工状况分为：单面砂光细木工板、双面砂光细木工板和不砂光细木工板；按层数分为：三层细木工板、五层细木工板和多层细木工板；按甲醛释放量分为：无醛细木工板和E0级细木工板。

产品的命名主要依据GB/T 5849《细木工板》的规定执行。即以板芯和面板主要树种进行命名，如板芯为杉木、面板为水曲柳的细木工板称为杉木芯水曲柳细木工板。

- 组胚指南

产品的组胚主要依据GB/T 5849《细木工板》的规定进行。

    - （四）技术要求

为了满足市场需求，在参考国内外相关标准的基础上，结合我区细木工板产品实际情况，细木工板产品的外观质量、规格尺寸及其偏差、物理力学性能等技术指标参考现行国家标准GB/T 5849-2016《细木工板》中优等品的规定，并根据行业生产实际进行调整。此外，广西是桉木种植大省，年产量超3000万立方米，而桉木是细木工板主要的生产原料之一。因地制宜，就地取材不仅节省运输成本，更能发挥产地优势，优化市场配置，促进经济发展，因此在胶合强度相应条款的要求中增加了桉木指标，如表1所示。

胶合强度要求

| 树种名称/木材名称/国外商品材名称 | 指标值 |
| --- | --- |
| 桉木、椴木、杨木、拟赤杨、泡桐、橡胶木、柳安、杉木、奥克榄、白梧桐、异翅香、海棠木 | ≥0.70 MPa |
| 水曲柳、荷木、枫香、槭木、榆木、柞木、阿必东、克隆、山樟 | ≥0.80 MPa |
| 桦木 | ≥1.00 MPa |
| 马尾松、云南松、落叶松、云杉、辐射松 | ≥0.80 MPa |

2018年5月1日颁布实施新标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》规定甲醛释放限量值为0.124mg/m3，限量标识为E1，取消了原标准的E2级。T/CNFPIA 3002-2018《无醛人造板及其制品》分别规定了人造板甲醛释放限量E0级和无醛人造板的技术要求。但随着GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的已正式发布，对细木工板甲醛释放量提出了新的更严格的等级要求，规定E1级人造板甲醛释放限量值为0.124mg/m3，E0级人造板甲醛释放限量值为0.050mg/m3，ENP级人造板甲醛释放限量值为0.025mg/m3。T/GXLC 004-2019《细木工板》无醛级别甲醛释放量指标已超出最新国标要求。因此，本标准重新定级，使其契合现行的国家标准，并符合行业生产实际，顺应细木工板发展的需要，从而更有利于促进广西细木工板行业的发展走上新台阶。

此外，TVOC是“总挥发性有机物”的简称，是三种（甲醛、苯及苯系物、TVOC）影响室内空气品质污染较为严重的一种。其在常温下能挥发到空气中，气味具有刺激性，产生急性毒性、致癌性和基因毒性，会影响皮肤和黏膜，能引起机体免疫水平失调，影响中枢神经系统功能，对人体产生急性损害，严重时可损伤肝脏和造血系统。世界卫生组织（WHO）、美国国家科学院等机构一直强调TVOC是一类重要的空气污染物。家装材料TVOC是室内TVOC的主要来源之一。人们每天绝大部分时间都停留在家中、办公室或者其他室内环境，如果室内空气质量不佳容易引发各类疾病。而现行的细木工板产品标准GB/T 5849-2016《细木工板》未把TVOC技术指标列入其中，导致很多细木工板产品的TVOC未能在源头上得到控制。因此编制组经讨论认为有必要在本标准中对TVOC进行要求，以确保细木工板产品的高质量生产。

本标准是在国内相关标准的基础上，在确保外观质量、含水率、横向静曲强度、表面胶合强度、胶合强度、静弹性模量、浸渍剥离性能等技术指标符合国家标准要求的前提下，将甲醛释放限量指标值定得更加严格，并按甲醛释放限量分为无醛级、E0级两个等级，并在标准中增加TVOC的限量值。

在前期的检验中，按GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.60甲醛释放量测定——1m3气候箱法规定的试验方法测定甲醛释放量，结果如表2所示。

2018、2019年广西细木工板产品甲醛释放量区间分布表

| 甲醛释放量 mg/m3 | ＜0.03 | 0.03～0.08 | 0.08～0.124 | ＞0.124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品批次 | 42 | 84 | 22 | 3 |

由表2可知广西质检院共检测广西细木工板产品的甲醛释放量151批次，其中42批次产品甲醛释放量在0.03mg/m3以下，占比27.8%；84批次产品甲醛释放量在0.0325～0.08mg/m3之间，占比达55.6%；22批次产品甲醛释放量在0.08～0.124mg/m3之间，占比达14.6%；3批次产品甲醛释放量大于0.124mg/m3，占比2.0%。其中，广西壮象木业有限公司等10家大中型企业生产的25批次细木工板甲醛释放量检测平均值为0.037mg/m3，规模较小的企业生产的112批次细木工板甲醛释放量检测平均值为0.057mg/m3，大规模企业检测平均值较小规模企业检测平均值低35.1%。

在此基础上，近两年广西壮象木业有限公司、广西南宁明源木业有限公司等企业对张细木工板进行产品质量检验，其所细木工板产品甲醛释放量检验结果如表3、表4所示。

广西细木工板产品甲醛释放量检验结果

| 项目 | 企业1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 甲醛释放限量 （1m3气候箱法） mg/m3 | 0.017 | 0.013 | 0.032（78h） | 0.26 | 0.018 |
| 项目 | 企业2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 甲醛释放限量 （1m3气候箱法） mg/m3 | 0.035 | 0.021 | 0.016 | 0.052 | 0.33 |
| 项目 | 企业3 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 甲醛释放限量 （1m3气候箱法） mg/m3 | 0.063 | 0.097 | 0.122 |  |  |

企业2细木工板产品甲醛释放量自检结果

| 序号 | 检验日期 | 评定等级 | 甲醛释放量 （1m3气候箱法） mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年1月5日 | E0 | 0.048 |
| 2 | 2020年1月11日 | E0 | 0.040 |
| 3 | 2020年2月8日 | E0 | 0.042 |
| 4 | 2020年2月13日 | E0 | 0.048 |
| 5 | 2020年3月18日 | 无醛板 | 0.022 |
| 6 | 2020年3月25日 | 无醛板 | 0.020 |
| 7 | 2020年4月4日 | E0 | 0.042 |
| 8 | 2020年4月21日 | E0 | 0.030 |
| 9 | 2020年5月5日 | E0 | 0.037 |
| 10 | 2020年5月13日 | E0 | 0.030 |
| 11 | 2020年6月4日 | 无醛板 | 0.022 |
| 12 | 2020年6月20日 | 无醛板 | 0.025 |
| 13 | 2020年7月3日 | E0 | 0.033 |
| 14 | 2020年7月26日 | 无醛板 | 0.022 |
| 15 | 2020年8月9日 | E0 | 0.033 |
| 16 | 2020年8月22日 | E0 | 0.045 |
| 17 | 2020年9月6日 | E0 | 0.038 |
| 18 | 2020年9月15日 | E0 | 0.038 |
| 19 | 2020年10月7日 | E0 | 0.045 |
| 20 | 2020年10月23日 | 无醛板 | 0.022 |
| 21 | 2020年11月8日 | E0 | 0.033 |
| 22 | 2020年11月27日 | E0 | 0.030 |
| 23 | 2020年12月4日 | E0 | 0.030 |
| 24 | 2020年12月24日 | E0 | 0.027 |
| 25 | 2021年1月3日 | E0 | 0.037 |
| 26 | 2021年1月12日 | E0 | 0.042 |
| 27 | 2021年2月1日 | E0 | 0.038 |
| 28 | 2021年2月22日 | E0 | 0.038 |
| 29 | 2021年3月11日 | E0 | 0.040 |
| 30 | 2021年3月19日 | E0 | 0.050 |
| 31 | 2021年4月3日 | E0 | 0.042 |
| 32 | 2021年4月12日 | E0 | 0.040 |
| 33 | 2021年5月11日 | E0 | 0.033 |
| 34 | 2021年5月29日 | E0 | 0.030 |
| 35 | 2021年6月15日 | E0 | 0.030 |
| 36 | 2021年6月22日 | E0 | 0.035 |
| 37 | 2021年7月18日 | E0 | 0.037 |
| 38 | 2021年7月23日 | E0 | 0.040 |
| 39 | 2021年8月27日 | 无醛板 | 0.015 |
| 40 | 2021年8月29日 | 无醛板 | 0.022 |
| 41 | 2021年9月7日 | E0 | 0.043 |
| 42 | 2021年9月27日 | E0 | 0.033 |
| 43 | 2021年10月27日 | E0 | 0.027 |
| 44 | 2021年10月31日 | E0 | 0.042 |
| 45 | 2021年11月19日 | E0 | 0.037 |
| 46 | 2021年11月27日 | E0 | 0.032 |
| 47 | 2021年12月7日 | 无醛板 | 0.020 |
| 48 | 2021年12月10日 | 无醛板 | 0.022 |
| 49 | 2022年1月5日 | E0 | 0.045 |
| 50 | 2022年1月16日 | E0 | 0.047 |
| 51 | 2022年2月18日 | E0 | 0.042 |
| 52 | 2022年2月16日 | E0 | 0.050 |
| 53 | 2022年3月5日 | E0 | 0.042 |
| 54 | 2022年3月10日 | E0 | 0.047 |
| 55 | 2022年4月7日 | E0 | 0.037 |
| 56 | 2022年4月25日 | 无醛板 | 0.025 |
| 57 | 2022年5月2日 | E0 | 0.040 |
| 58 | 2022年5月5日 | E0 | 0.047 |
| 59 | 2022年6月7日 | E0 | 0.048 |
| 60 | 2022年6月15日 | 无醛板 | 0.023 |
| 61 | 2022年7月4日 | E0 | 0.035 |
| 62 | 2022年7月10日 | E0 | 0.038 |
| 63 | 2022年8月19日 | E0 | 0.040 |
| 64 | 2022年8月22日 | E0 | 0.035 |

由表3可知，抽检的细木工板样品中，不同企业的检验结果有区别，但所检验的细木工板产品的甲醛释放量均达到无醛级、E0级、E1级的要求。表4是企业2的2020年至2022年8月E0级板甲醛释放量自检数据，结合新国标的规定，共检出12批无醛板，52批E0级板，无E1级板，自检结果完全符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的规定。因此调整T/GXLC 004-2019《细木工板》的甲醛释放量指标至符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的规定是合理的，且有利于提高企业的产品质量和品牌效益。结合近几年细木工板产品检测数据分析、市场需求调研以及相关文献资料，为优选品牌从而提高广西细木工板产品的整体质量，细木工板产品对产品甲醛释放量尽可能高质量严要求，制定出更加合理、高标准的判定规则，确定了细木工板产品标准中甲醛释放限量分为无醛、E0两个级别，甲醛释放限量值分别为0.025 mg/m3、0.05 mg/m3。

国内人造板相关标准仅有HJ 571-2010《环境标准产品技术要求 人造板及其制品》对人造板产品的总挥发性有机化合物（TVOC）作出要求，其他的人造板产品标准均未将总挥发性有机化合物（TVOC）的要求列入其产品技术指标中。为了满足市场需求，在参考国内外相关标准的基础上，结合我国实际情况和污染水平，细木工板产品确定了细木工板产品标准中总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量不得超过0.50mg/(m2·h)(72h)。最终制定的有害物质限量的要求如表5所示。

有害物质限量要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 无醛 | E0 |
| 甲醛释放限量 mg/m3 | ≤0.025 | ≤0.05 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）mg/(m2·h)(72h) | ≤0.50 |  |

    - （五）试件取样及尺寸规定、试验方法、试验规则及标志、标签、包装、运输和贮存

主要依据相关标准进行规定。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与细木工板有关的国家标准、行业标准、广西地方标准和团体标准有GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和GB/T 39598-2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》等。以上标准对人造板、细木工板产品质量进行规范，技术要求具有普适性。但随消费需求的改变，广西细木工板在外观质量、强度、甲醛含量、含水率等方面对提出更高的要求，故以上标准不能体现广西细木工板的优势，无法有效代表广西细木工板的生产质量。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

七、重大分歧意见发处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《细木工板》

标准编制小组

2022年9月28日