团体标准《酸性污水处理用氢氧化钙》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕7号）文件精神，由广西碳酸钙行业协会提出，广西碳酸钙产业化工程院有限公司、广西夏阳环保科技有限公司、广西柳钢新材料股份有限公司、来宾市检验检测中心、贺州市检验检测中心、广西标准化协会共同起草的团体标准《酸性污水处理用氢氧化钙》（项目编号：2022-0103）已获批立项。

二、项目背景及目的意义

2015年，《水污染防治行动计划》（“水十条”）的出台标志着我国水环境治理进入新阶段，2018年以来，生态环境部发布的《排污许可管理办法（试行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实<全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议>实施方案》的通知，进一步明确了污水排放和环境整治等方面的整治力度。近几年，我国污水年排放量持续增加，2015年污水年排放量仅466.62亿立方米，2018年突破500亿立方米，2019年增至554.65亿立方米，同比增长6.4%，其中包含大量的酸性污水。酸性污水的来源很广、主要有矿山排水、湿法冶金、轧钢、钢材与有色金属的表面酸处理、化工、制酸、制药、染料、电解、电镀、人造纤维等工业部门生产过程中排放的酸性污水，其中含有各种有害物质或重金属盐类。酸性污水的pH低于7，pH值越低，对鱼类、藻类等生物造成的伤害越大，其还会污染土壤，使土壤酸化、植物死亡等。我国是染料生产和印染行业大国，在染料生产和应用过程中易产生大量染料污水，其中酸性染料主要用于羊毛、蚕丝等的染色，但利用率较低，大量染料随着污水排放到环境中。随着经济的发展，对矿产资源的需求量越来越大，广西矿产资源丰富，有色金属矿产开采、选矿和冶炼加剧了酸性污水污染。同时，喀斯特地貌发育普遍，地表径流扩大了酸性污水污染的范围。金属矿山酸性污水的pH值较低，其还含有伴生的重金属，如不加适当处理就会对环境产生严重的污染。金属矿山污水中含有诸多杂质，在风吹、日晒、雨淋等各种外界因素的作用下，硫化矿会快速溶解。矿山的酸性污水有水量大，水流时间比较长且排水点比较分散，水量波动比较大，采矿污水的性质还受到外界因素的影响，如温度、硫化矿氧化的速度等特点。有些采矿企业为了眼前利益，放弃治理，使矿山酸性污水流入河流、湖泊，而酸性污水中含有诸多重金属，对人们的生活造成严重威胁。作为调节污水pH值的最主要处理方法，酸碱中和法被运用在各个污水处理流程中。人们可以将中和剂放人酸性污水，在中和剂的作用下，重金属、氢氧根发生化学反应，会产生氢氧化物沉淀，这样就能够将重金属顺利从水中去除。

氢氧化钙用于污水处理的作用主要从以下4个方面来体现：①中和污水中的游离酸；②中和污水中的酸性盐；③提供氢氧根离子直接与金属离子反应生成不溶的氢氧化物沉淀；④调节pH值至碱性，获得有利于金属氢氧化物沉淀的条件。

酸性污水处理用氧化钙和常规的工业用氧化钙存在一些不同：

酸性污水处理用氢氧化钙与工业用氢氧化钙相比在纯度上要求更高，二氧化硅等不溶杂质含量要求更低，用于酸性污水处理效果更优，去除率更高，处理后产渣量少，能够有效降低后续处理成本；对比表面积要求更高，并新引入反应效率指标，可有效促进酸性污水与氢氧化钙的反应，从而降低处理成本。反之若处理效率较低，不仅增加氧化钙产品用量，更会导致未反应氧化钙产品以废渣形式排出，极大的增加了后续固废处理成本。

根据《HG/T 4120-2009 工业氢氧化钙》，工业氢氧化钙分为3类，即优等品、一等品和合格品。合格品要求氢氧化钙含量为≧90%，一等品要求氢氧化钙含量为≧95%，优等品要求氢氧化钙含量为≧96%。实际生产中，常用大量氢氧化钙处理酸性污水。氢氧化钙可以中和污水中的游离酸、酸性盐；其中氢氧化钙中的氢氧根离子可以与金属离子反应生产不溶于水的沉淀物；可以调节污水的PH值至碱性，这样可以更好的使金属氢氧化物沉淀。在含量上，目前市面上的氢氧化钙产品有效含量均在90%以上，高含量氢氧化钙产品可以有效避免较多沉淀物，减少管道的清理，同时污水处理效率高。氢氧化钙有效含量为90%已满足要求，含量过高或增加成本，过低会影响污水处理效率。在细度上，细度太低的氢氧化钙会使污水处理效率降低，细度太高会造成成本增加，细度在325目（即过0.0450mm筛）为合适。市场上氧化钙细度也多为325目。对于更高品质氢氧化钙产品要求的镁及碱金属、盐酸不溶物、干燥减量、铅等指标，酸性污水处理用氢氧化钙不做特别要求即可满足使用，要求太多会增加生成企业成本。

因此，制定团体标准《酸性污水处理用氢氧化钙》，以标准为抓手，规范酸性污水处理用氧化钙的产品质量，树立广西氧化钙品牌，推动广西精品碳酸钙产业集群高质量发展。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《酸性污水处理用氢氧化钙》项目任务下达后，广西碳酸钙行业协会成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西碳酸钙产业化工程院有限公司、广西夏阳环保科技有限公司、广西柳钢新材料股份有限公司、来宾市检验检测中心、广西标准化协会相关人员配合。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外酸性污水处理用氢氧化钙有关文献资料的查询、收集和整理工作。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《酸性污水处理用氢氧化钙》标准发布后，组织生产、检验检测相关企业、科研机构等开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对酸性污水处理用氢氧化钙的各项指标进行规范化操作，控制产品质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修改意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关氢氧化钙相关文献资料。主要有：

HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》

GB/T 27815-2011《工业乳状氢氧化钙》

Calcium Hydroxide（Slaked Lime; INS No. 526）氢氧化钙

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为分子式和相对分子质量、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、保质期。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2022年2月,在前期研究工作的基础之上，课题组理清逻辑脉络，整合现有文献资料中有关酸性污水处理用氢氧化钙的外观、技术要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、保质期等内容指标，充分考虑酸性污水处理用氢氧化钙产品市场实际需求及产品质量要求，按照简化、统一等原则编制完成了团体标准《酸性污水处理用氢氧化钙》（草案）。

2022年3月～2023年1月，标准起草工作组再次深入调研学习，并实地征求检验检测、质量管理相关单位及机构、生产加工企业、行业领域专家等各方意见及合理要求，并针对酸性污水处理用氢氧化钙特色特点，从氢氧化钙含量、镁及碱金属含量、酸不溶物含量、干燥减量含量、筛余物含量、温升、重金属含量等指标进行检测分析、根据反馈意见及试验结果，标准编制工作组多次组织召开标准研制会议，对标准征求意见稿初稿进行了反复修改和研究讨论。最终定稿形成了团体标准《酸性污水处理用氢氧化钙》（征求意见稿）及其编制说明。

四、标准制定原则

- （一）实用性原则

本标准是在充分收集相关资料和文献，分析酸性污水处理用氢氧化钙当前产品质量情况、市场供求现状，在酸性污水处理用氢氧化钙现有相关国家标准、行业标准、团体标准的基础上，结合起草单位多年的酸性污水处理用氢氧化钙研究经验总结及相关指标检验结果起草的。标准内容和技术指标符合当前酸性污水处理用氢氧化钙未来发展方向与市场需求，有利于提高产品质量，有助于碳酸钙行业的绿色发展，标准条款切实可行，具有较强的实用性和可操作性。

- （二）协调性原则

本标准编写过程中尊重知识产权，同时也注意做好与酸性污水处理用氢氧化钙相关法律法规、强制性标准的协调问题，标准内容与现行法律法规、强制性标准协调一致。

- （三）规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，标准涉及的专业术语、要求、检验方法、检验规则等内容表达准确，引用数据来源真实可靠，各项指标科学合理、论证充分，标准质量有保证。

- （四）前瞻性原则

本标准在充分考虑当前酸性污水处理用氢氧化钙生产实际情况、产品质量水平、碳酸钙行业发展现状以及经济发展状况的基础上，还考虑到了产业快速发展的趋势和需要，标准条款规定的主要技术内容尽可能与我国现有水平相一致，避免起点、要求过低，在标准中体现了个别特色性和先进性条款，作为对酸性污水处理用氢氧化钙产品质量控制的依据，支撑和指导酸性污水处理用氢氧化钙产业绿色发展。

五、标准主要内容及依据来源

团体标准《酸性污水处理用氢氧化钙》主要内容为分子式和相对分子质量、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、保质期。

（一）分子式和相对分子质量

分子式：Ca（OH）2。相对分子质量：74.09。（按照2007年国际相对原子质量）。主要依据HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中规定的分子式和相对分子质量要求进行确定。

（二）要求

1、外观

氢氧化钙为白色粉末。

2、技术要求

参照与氢氧化钙产品相关标准HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》，并结合酸性污水处理专用这一特色特点确定技术要求项目。温升的主要原因是氧化钙溶于水生成氢氧化钙向外界散发热量，其数值越小说明氢氧化钙中含有的氧化钙越少，吸收酸性废气的能力越强。因此，技术要求项目包括氢氧化钙含量、镁及碱金属含量、酸不溶物含量、干燥减量含量、筛余物含量、温升、重金属含量。

同时，为保证所定各项技术要求范围的合理性，起草单位结合了相关单位的氢氧化钙产品送检的检验报告进行检测验证，数据见表1。

表1  酸性污水用氢氧化钙产品检测数据

| 企业 | 样品名称（粉状/块状） | 氢氧化钙（％） | 镁及碱金属（％） | 酸不溶物（％） | 干燥减量（％） | 筛余物0.045mm/ 0.125mm（％） | 温升 (℃/10min) | 重金属（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)1 | 94.61 | 2.40 | 0.05 | 0.03 | / | 0.3 | ≤0.002 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)2 | 95.46 | 3.03 | 0.05 | 0.02 | / | 0.3 | ≤0.002 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)3 | 94.50 | 2.52 | 0.04 | 0.03 | / | 0.3 | ≤0.002 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)4 | 94.65 | 2.92 | 0.05 | 0.02 | / | 0.3 | ≤0.002 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)5 | 94.61 | 3.36 | 0.05 | 0.03 | / | 0.3 | ≤0.002 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)6 | 91.97 | 3.00 | 0.05 | 0.03 | / | 0.3 | ≤0.002 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)7 | 95.89 | 2.68 | 0.04 | 0.03 | / | 0.3 | ≤0.002 |
| 企业 | 样品名称（粉状/块状） | 氢氧化钙（％） | 镁及碱金属（％） | 酸不溶物（％） | 干燥减量（％） | 筛余物0.045mm/ 0.125mm（％） | 温升 (℃/10min) | 重金属（％） |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)1 | 97.38 | 1.84 | 0.03 | 0.15 | 1/0 | 0.5 | ≤0.002 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)2 | 96.62 | 1.63 | 0.03 | 0.03 | 0/0 | 0.4 | ≤0.002 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)3 | 96.36 | 1.70 | 0.03 | 0.05 | 1/0 | 0.5 | ≤0.002 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)4 | 95.76 | 1.77 | 0.06 | 0.10 | 2/0 | 0.4 | ≤0.002 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)5 | 96.73 | 1.80 | 0.05 | 0.09 | 1/0 | 0.4 | ≤0.002 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)6 | 92.39 | 1.44 | 0.04 | 0.09 | 1/0 | 0.4 | ≤0.002 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)7 | 96.56 | 1.53 | 0.06 | 0.11 | 0/0 | 0.4 | ≤0.002 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)1 | 95.56 | 1.50 | 0.11 | 0.08 | 1/0 | 0.6 | ≤0.002 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)2 | 95.48 | 1.88 | 0.14 | 0.08 | 2/0 | 0.6 | ≤0.002 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)3 | 96.98 | 1.99 | 0.14 | 0.10 | 0/0 | 0.6 | ≤0.002 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)4 | 96.52 | 1.81 | 0.13 | 0.02 | 0/0 | 0.5 | ≤0.002 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)5 | 95.84 | 1.78 | 0.14 | 0.11 | 1/0 | 0.6 | ≤0.002 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)6 | 95.61 | 1.98 | 0.12 | 0.06 | 2/0 | 0.6 | ≤0.002 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)7 | 96.18 | 1.63 | 0.12 | 0.09 | 0/0 | 0.6 | ≤0.002 |

（1）氢氧化钙含量

由表1的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，氢氧化钙含量最低为91.97％，最高为97.38％，在受检的21批氢氧化钙产品中，有7批产品能够达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的优等品氢氧化钙指标，优等品率为33.33％；此外，有15批产品的氢氧化钙含量高于95％，即有71.43％的产品达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的一级氢氧化钙指标，产品氢氧化钙含量100％能够达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的合格品氢氧化钙的要求，因此规定产品中氢氧化钙含量不少于90.0％是可行的。所以本标准氢氧化钙含量的分级指标主要依据HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》的要求确定。

（2）镁及碱金属含量

由表1的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，镁及碱金属含量最低为1.44％，最高为3.36％。在受检的21批产品中有14批次达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》规定的优等品氢氧化钙指标，达标率为66.67％；有19批次达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》规定的一级品氢氧化钙指标。因此，本文件拟定三级氢氧化钙镁及碱金属含量不大于5.0％，二级氢氧化钙镁及碱金属含量不大于3.0％，一级氢氧化钙镁及碱金属含量不大于2.0％，是合理可行且符合企业生产实际的。

（3）酸不溶物含量

由表1的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，酸不溶物含量最低为0.03％，最高为0.14％，在受检的21批氢氧化钙产品中，有14批产品的酸不溶物含量达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的优等品氢氧化钙的要求，100％能够达到一级品氢氧化钙的要求。因此，本文件拟定三级酸不溶物含量不大于0.5％是可行的且符合企业生产实际。

（4）干燥减量

由表1的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，干燥减量最低为0.02％，最高为0.15％，产品的酸不溶物含量100％达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的优等品氢氧化钙的要求。因此，本文件拟定三级氢氧化钙干燥减量不大于0.5％符合企业生产实际，且所有企业均能达到一级指标的要求。

（5）筛余物含量

由表1的检测数据可知，受检的2家氢氧化钙生产企业产品中，0.045mm试验筛筛余物最高为2.0％，最低为0％，而0.125mm试验筛筛余物均为0％，即通过率为100％，100％能够达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的优等品氢氧化钙的要求，由此可见，本文件拟定0.045mm试验筛筛余物不大于3.0％，0.125mm试验筛筛余物不大于1.0％，该指标要求高于HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》，且指标符合企业生产实际。

（6）温升

由表1的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，温升处于0.3-0.6℃/min之间，因此制定三级产品温升不大于0.8℃/min，二级产品不大于0.6℃/min，一级产品不大于0.4℃/min，所有产品均能达到二级指标的要求。

（7）重金属含量

由表1的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，氢氧化钙重金属含量均≤0.002％，符合HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》对优等品氢氧化钙的要求，因此本文件拟定三种级别的氢氧化钙重金属含量均≤0.002％。所以本标准氢氧化钙含量的分级指标主要依据HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》的要求确定。

最终拟定的指标如表2所示。

表2  技术要求

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 氢氧化钙（Ca（OH）2）ω/（％） ≥ | 96.0 | 95.0 | 90.0 |
| 镁及碱金属ω/（％） ≤ | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 酸不溶物ω/（％） ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 干燥减量ω/（％） ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 筛余物（0.045 mm试验筛）ω/（％） ≤ （0.125 mm试验筛）ω/（％） ≤ | 1.0 0.1 | 2.0 0.5 | 3.0 1.0 |
| 温升/(℃/min) ≤ | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 重金属（以Pb计）ω/（％） ≤ | 0.002 |  |  |

- （三）检验方法

根据“（二）要求”列出的项目，其对应的检验方法按照国家标准、行业标准规定的方法以及国家相关规定进行测定。还对检验方法的操作进行了安全提示，并规定了本文件所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和符合GB/T 6682规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，应按HG/T 3696.1、HG/T 3696.2、HG/T 3696.3的规定进行制备。

其中氢氧化钙含量、镁及碱金属含量、酸不溶物含量、干燥减量、筛余物含量、重金属含量按HG/T 4120规定的方法进行测定。此外，温升的测定按照图1的方法进行。

图1 温升测定方法

- （四）检验规则

参照HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》进行规定。

- （五）标志、标签、包装、运输、贮存、保质期

参照HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》进行规定。

六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与氢氧化钙产品相关的国标、行标以及地方标准有HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》、GB/T 27815-2011《工业乳状氢氧化钙》，上述标准对四类工业氧化钙的技术要求进行规定，内容宽泛，针对性技术指导不强，且均未涉及酸性污水处理用氢氧化钙产品的具体内容进行要求。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准。

团体标准《酸性污水处理用氢氧化钙》

标准编制工作组

2023年1月4日