团体标准《酸性废气处理用氢氧化钙》
（征求意见稿）编制说明

- 一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕7号）文件精神，由广西碳酸钙行业协会提出，广西碳酸钙产业化工程院有限公司、广西夏阳环保科技有限公司、广西柳钢新材料股份有限公司、来宾市检验检测中心、贺州市检验检测中心、广西标准化协会等单位共同起草的团体标准《酸性废气处理用氢氧化钙》(项目编号：2022-0101)已获批立项。

- 二、项目背景及目的意义

近年来，国家经济发展进入新常态，经济发展由“又快又好转向又好又快”的发展阶段，环境保护成为经济发展的重要前提。为推动经济的发展，几十年来，我国不断加强工业和制造业的建设，行业的快速发展忽视了其排放物对大气产生的污染。另外，随着国家经济水平的提升，城市化进程不断推进，及居民人均可支配收入的增加，私家车保有量不断提升，工业废气加上汽车尾气使得近年来部分城市大气污染严重超标不得不引起相关部门的重视，同步出台了相关政策推动大气治理工作，大力推行清洁生产，发展循环经济，稳步推进污染防治和节能减排工作，改善环境质量。相关政策有：2015年12月，环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》，要求东、中、西部燃煤电厂分别在2017、2018、2020年底前实现超低排放；2016年12月，国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，大气污染治理目标大幅提高。相比“十二五”期间对SO2、NOx分别下降8％的减排目标，“十三五”期间二者减排目标分别为15％、10％；2018年5月，环保部发布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》，规定了钢铁烧结及球团生产企业大气污染物排放限值、监测和监控要求，主要提高大气污染物特别排放限值；“蓝天保卫战”行动计划明确了到2020年大气污染防治的主要量化指标，2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施及计划进程。提出到2020年，全国二氧化硫、氮氧化物排放总量控制在1580万吨、1574万吨以内，分别比2015年下降15％以上，PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18％1-1-92以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80％；2020年大气污染防治方向不变，力度不减，《气十条》明确，到2020年末二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15％以上。

随着大气治理工作不断深入，空气环境质量明显提升，大气污染排放得到有效控制，目前我国已经超额完成了“十三五”提出的总体目标和量化指标，全国PM2.5、PM10等6项主要污染物平均浓度同比均明显下降。据《中国统计年鉴》数据显示，2019年废气中主要污染物排放情况：全国：二氧化硫696.32万吨，氮氧化物1785.22万吨，颗粒物1684.05万吨；广西二氧化硫11.58万吨，氮氧化物45.62万吨，颗粒物48.87万吨。据调查，2019年我国钢铁行业二氧化硫排放量为64.2万吨；氮氧化物排放量为115.2万吨；颗粒物排放量为100万吨。据《中国统计年鉴》数据显示，2020年废气中主要污染物排放情况：全国：二氧化硫318.22万吨，氮氧化物1181.65万吨，颗粒物613.35万吨；广西二氧化硫8.78万吨，氮氧化物29.34万吨，颗粒物11万吨。相比2019年，数据大幅度下降。从生态环境部通报了我国大气污染防治工作的最新进展，获悉“十四五”期间我国大气污染防治的重点工作，将以“减污降碳协同增效”为总抓手，把降碳作为源头治理，指导各地统筹大气污染的防治与温室气体减排。根据最新报道，生态环境部正在牵头制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，“十四五”期间各个规划均将突出源头控制、系统控制。

根据上述政策要求，大气治理行业的需求仍然旺盛，酸性废气治理市场仍将保持持续增长态势，酸性废气处理技术在政策的驱动下将不断进步，并呈现新的变化。酸性气体主要有：CO2{二氧化碳}、Cl2{氯气}、H2S、{硫化氢}、NO2{二氧化氮}、HCl{氯化氢}、SO2{二氧化硫}等，在环保相关企业实际生产中，会使用大量氢氧化钙进行酸性废气处理，使得废气满足排放要求。在含量上，目前市面上的氢氧化钙产品有效含量均在90％以上，高含量氢氧化钙产品可以有效避免较多沉淀物，减少管道的清理，同时废气处理效率高。氢氧化钙有效含量为90％已满足要求，含量过高或增加成本，过低会影响废气处理效率；在细度上，细度太低的氢氧化钙会使废气处理效率降低，细度太高会造成成本增加，细度在325目（即过0.0450mm筛）为合适。市场上氧化钙细度也多为325目。而对于更高品质氢氧化钙产品要求的镁及碱金属、盐酸不溶物、干燥减量、铅等指标，酸性废气处理用氢氧化钙不做特别要求即可满足使用，要求过高则会增加生成企业成本，亦不便于市场大面积推广和应用。为了解国家在酸性废气处理用氢氧化钙产品质量方面的相关标准和规定，经课题组查阅资料发现，国家持续出台了一系列政策推动大气污染治理工作，但相关标准供给匮乏，目前国内仅制定有1项行业标准对工业氢氧化钙产品进行质量控制，但未有专门的标准针对酸性废气治理用氢氧化钙产品质量进行详细、针对性、先进性的规定，导致环境管理、环保、环保产品生产、工业制造等相关部门、企业缺乏标准依据和指导，不利于推进大气污染防治、环境治理工作。据2021年第一季度主要污染物排放严重超标重点排污单位名单显示，广西壮族自治区梧州市一家单位涉及违反废气类污染物排放标准，责令整改。

因此，制定团体标准《酸性废气处理用氢氧化钙》势在必行，以标准化为抓手，健全工业氢氧化钙质量体系，规范企业生产管理，提升酸性废气处理用氢氧化钙产品质量，对促进行业绿色、低碳、高质量发展，为我国打赢“蓝天保卫战”，实现大气污染治理目标具有重要意义。

- 三、项目编制过程

- （一）成立标准编制工作组

团体标准《酸性废气处理用氢氧化钙》项目任务下达后，广西碳酸钙行业协会牵头组织成立标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西碳酸钙产业化工程院有限公司、广西夏阳环保科技有限公司、广西柳钢新材料股份有限公司、来宾市检验检测中心、广西标准化协会等起草单位组成标准编制工作组。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外酸性废气处理用氢氧化钙有关文献资料的查询、收集和整理工作。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《酸性废气处理用氢氧化钙》标准发布后，组织生产、检验检测相关企业、科研机构等开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对酸性废气处理用氢氧化钙的各项指标进行规范化操作，控制产品质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修改意见。

- （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关氢氧化钙的文献资料主要有：

GB/T 27815-2011  工业乳状氢氧化钙

HG/T 4120-2009  工业氢氧化钙

Calcium Hydroxide（Slaked Lime; INS No. 526）氢氧化钙

- （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为分子式和相对分子质量、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、保质期。

- （四）调研、形成草案、征求意见稿

广西夏阳环保科技有限公司在环保领域具有多年的深耕创新经验，目前在该领域已授权6项发明专利和10项实用新型专利。在此基础上，广西夏阳环保科技有限公司目前已建成9条机械竖窑，氧化钙产量可达135万吨/年；已建成2条氢氧化钙生产线，氢氧化钙产量可达15万吨/年。所产氧化钙、氢氧化钙用于支持酸性废气治理工作及酸性废气处理技术研究等。专利具体明细见表1。

表1 广西夏阳环保科技有限公司专利信息表

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发明 | 一种用于大气脱硫的高效复合脱硫剂 | 201910595449.X |
|  | 发明 | 一种生物质复合土壤修复剂及其制备方法 | 202010661057.1 |
|  | 发明 | 一种针对镉、铬污染土壤的修复药剂及其制备方法 | 202010661087.2 |
|  | 发明 | 一种无机-微生物复合土壤修复剂及其使用方法 | 202010661072.6 |
|  | 发明 | 一种高活性氧化钙的制备方法 | 201910595450.2 |
|  | 发明 | 一种高纯度氢氧化钙的制备方法 | 201910596265.5 |
|  | 实用新型 | 一种废气过滤装置 | 201720014874.1 |
|  | 实用新型 | 一种大气污染治理药剂的生产设备 | 202020626460.6 |
|  | 实用新型 | 一种块状生石灰产品分筛设备 | 202020635912.7 |
|  | 实用新型 | 一种生产氧化钙的煅烧设备 | 202020625495.8 |
|  | 实用新型 | 一种生产氢氧化钙的设备 | 202020626458.9 |
|  | 实用新型 | 一种氢氧化钙生产用的除渣装置 | 201921027618.1 |
|  | 实用新型 | 一种氢氧化钙静态消化仓 | 201921026534.6 |
|  | 实用新型 | 一种生产高纯氢氧化钙的设备 | 202020625494.3 |
|  | 实用新型 | 一种用于氢氧化钙的提纯装置 | 201921026532.7 |
|  | 实用新型 | 一种氢氧化钙生产线用储料罐 | 201921027619.6 |

2022年2月,在前期研究工作的基础之上，课题组理清逻辑脉络，整合现有文献资料中有关酸性废气处理用氢氧化钙的外观、技术要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、保质期等内容指标，充分考虑酸性废气处理用氢氧化钙产品市场实际需求及产品质量要求，按照简化、统一等原则编制完成了团体标准《酸性废气处理用氢氧化钙》（草案）。

2022年3月～2023年1月，标准起草工作组再次深入调研学习，并实地征求检验检测、质量管理相关单位及机构、生产加工企业、行业领域专家等各方意见及合理要求，并针对酸性废气处理用氢氧化钙特色特点，从氢氧化钙含量、镁及碱金属含量、酸不溶物含量、干燥减量含量、筛余物含量、比表面积、温升等指标进行检测分析、根据反馈意见及试验结果，标准编制工作组多次组织召开标准研制会议，对标准征求意见稿初稿进行了反复修改和研究讨论。最终定稿形成了团体标准《酸性废气处理用氢氧化钙》（征求意见稿）及其编制说明。

- 四、标准制定原则

- （一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析酸性废气处理用氢氧化钙当前产品质量情况、市场供求现状，在酸性废气处理用氢氧化钙现有相关国家标准、行业标准、团体标准的基础上，结合起草单位多年的酸性废气处理用氢氧化钙研究经验总结及相关指标检验结果起草的。标准内容和技术指标符合当前酸性废气处理用氢氧化钙未来发展方向与市场需求，有利于提高产品质量，有助于碳酸钙行业的绿色发展，标准条款切实可行，具有较强的实用性和可操作性。

- （二）协调性原则

本文件编写过程中尊重知识产权，同时也注意做好与酸性废气处理用氢氧化钙相关法律法规、强制性标准的协调问题，标准内容与现行法律法规、强制性标准协调一致。

- （三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，文件涉及的专业术语、要求、检验方法、检验规则等内容表达准确，引用数据来源真实可靠，各项指标科学合理、论证充分，标准质量有保证。

- （四）前瞻性原则

本文件在充分考虑当前酸性废气处理用氢氧化钙生产实际情况、产品质量水平、碳酸钙行业发展现状以及经济发展状况的基础上，还考虑到了产业快速发展的趋势和需要，文件条款规定的主要技术内容尽可能与我国现有水平相一致，避免起点、要求过低，在文件中体现了个别特色性和先进性条款，作为对酸性废气处理用氢氧化钙产品质量控制的依据，支撑和指导酸性废气处理用氢氧化钙产业绿色发展。

- 五、标准主要内容及依据来源

团体标准《酸性废气处理用氢氧化钙》的主要章节内容包括：分子式和相对分子质量、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、保质期。本文件主要内容及依据来源说明如下：

- （一）分子式和相对分子质量

分子式：Ca（OH）2。相对分子质量：74.09。（按照2007年国际相对原子质量）。主要依据HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中规定的分子式和相对分子质量要求进行确定。

- （二）要求

根据HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中关于合格品的规定，结合酸性废气处理用氢氧化钙实际生产和应用情况分析。在含量上，目前市面上的氢氧化钙产品有效含量均在90％以上，高含量氢氧化钙产品可以有效避免较多沉淀物，减少管道的清理，同时废气处理效率高。氢氧化钙有效含量为90％已满足要求，含量过高会增加成本，过低会影响废气处理效率。在细度上，细度太低的氢氧化钙会使废气处理效率降低，细度太高会造成成本增加，细度在325目（即过0.0450mm筛）为合适。市场上氧化钙细度也多为325目。对于更高品质氢氧化钙产品要求的镁及碱金属、盐酸不溶物、干燥减量、铅等指标，酸性废气处理用氢氧化钙不做特别要求即可满足使用。反应效率是关系氢氧化钙产品质量高低的重要指标，而反应效率的高低可通过氢氧化钙的比表面积和温升的大小来表示。比表面积越大说明反应接触面越大，越有利于反应的进行。比表面积大可有效促进酸性废气与氢氧化钙的反应，反应效率越高，从而降低处理成本。反之，不仅增加氧化钙产品用量，更会导致未反应氧化钙产品以废渣形式排出，极大的增加了后续固废处理成本。温升的主要原因是氧化钙溶于水生成氢氧化钙向外界散发热量，其数值越小说明氢氧化钙中含有的氧化钙越少，吸收酸性废气的能力越强。此外，由于可溶性重金属在处理废水时会溶入水中造成污染和危害，而在处理废气时则不会出现这种情况，因此在本文件中不对重金属含量进行规定。

因此，本章节主要规定酸性废气处理用氢氧化钙的外观和氢氧化钙含量、镁及碱金属、酸不溶物、干燥减量、细度、比较面积、温升等指标。同时，为保证所定各项技术要求范围的合理性，起草单位结合了相关单位的氢氧化钙产品送检的检验报告进行检测验证，检测数据见表2。

表2  酸性废气处理用氢氧化钙产品检测数据

| 企业名称 | 样品名称（粉状/块状） | 氢氧化钙（％） | 镁及碱金属（％） | 酸不溶物（％） | 干燥减量（％） | 筛余物0.045mm/ 0.125mm（％） | 比表面积（m2/g） | 温升 (℃/10min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)1 | 95.52 | 1.55 | 0.04 | 0.03 | / | 13.92 | 0.3 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)2 | 94.73 | 0.51 | 0.04 | 0.02 | / | 14.25 | 0.3 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)3 | 95.61 | 0.87 | 0.05 | 0.04 | / | 14.60 | 0.3 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)4 | 93.57 | 1.48 | 0.03 | 0.03 | / | 15.14 | 0.3 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)5 | 95.30 | 1.51 | 0.04 | 0.03 | / | 14.45 | 0.3 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)6 | 95.47 | 1.50 | 0.04 | 0.03 | / | 13.88 | 0.3 |
| 企业1 | 氢氧化钙(粉状)7 | 96.22 | 1.41 | 0.04 | 0.04 | / | 14.76 | 0.3 |
| 企业名称 | 样品名称（粉状/块状） | 氢氧化钙（％） | 镁及碱金属（％） | 酸不溶物（％） | 干燥减量（％） | 筛余物0.045mm/ 0.125mm（％） | 比表面积（m2/g） | 温升 (℃/10min) |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)1 | 95.12 | 0.89 | 0.04 | 0.71 | 3/0 | 15.6 | 0.3 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)2 | 95.17 | 0.16 | 0.05 | 0.53 | 2/0 | 14.5 | 0.3 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)3 | 95.08 | 0.97 | 0.05 | 0.34 | 3/0 | 15.8 | 0.3 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)4 | 94.98 | 1.03 | 0.03 | 0.54 | 3/0 | 15.1 | 0.3 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)5 | 94.58 | 0.75 | 0.03 | 0.44 | 3/0 | 15.1 | 0.2 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)6 | 93.11 | 0.56 | 0.05 | 0.59 | 0/0 | 12.8 | 0.3 |
| 企业2 | 氢氧化钙(粉状)7 | 94.26 | 0.87 | 0.03 | 0.54 | 0/0 | 12.6 | 0.3 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)1 | 95.42 | 1.65 | 0.15 | 0.43 | 1/0 | 13.7 | 0.2 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)2 | 95.69 | 1.55 | 0.13 | 0.51 | 0/0 | 12.9 | 0.3 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)3 | 95.63 | 1.66 | 0.12 | 0.45 | 1/0 | 13.3 | 0.3 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)4 | 95.25 | 1.56 | 0.10 | 0.47 | 1/0 | 13.7 | 0.3 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)5 | 95.12 | 1.79 | 0.05 | 0.48 | 0/0 | 12.8 | 0.3 |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)6 | 95.20 | 1.76 | 0.08 | 0.26 | 1/0 | 13.9 | 0.3 |
| 企业名称 | 样品名称（粉状/块状） | 氢氧化钙（％） | 镁及碱金属（％） | 酸不溶物（％） | 干燥减量（％） | 筛余物0.045mm/ 0.125mm（％） | 比表面积（m2/g） | 温升 (℃/10min) |
| 企业3 | 氢氧化钙(粉状)7 | 94.46 | 1.48 | 0.12 | 0.45 | 1/0 | 13.3 | 0.3 |

（1）氢氧化钙含量

由表2的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，氢氧化钙含量最低为93.11％，最高为96.22％，在受检的21批氢氧化钙产品中，有15批产品的氢氧化钙含量高于95％，即有71.43％的产品达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的一级氢氧化钙指标，产品氢氧化钙含量100％能够达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的合格品氢氧化钙的要求，因此规定产品中氢氧化钙含量不少于90.0％是可行的。所以本标准氢氧化钙含量的分级指标主要依据HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》的要求确定。

（2）镁及碱金属含量

由表2的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，镁及碱金属含量最低为0.56％，最高为1.79％，其指标值远远低于HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》规定的最高指标（3％），产品镁及碱金属含量100％能够达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的优等品氢氧化钙的要求，因此，本文件拟定镁及碱金属含量不大于3.0％是合理可行且符合企业生产实际的。

（3）酸不溶物含量

由表2的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，酸不溶物含量最低为0.03％，最高为0.15％，在受检的21批氢氧化钙产品中，有16批产品的酸不溶物含量达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的优等品氢氧化钙的要求，100％能够达到一级品氢氧化钙的要求。因此，本文件拟定酸不溶物含量不大于0.5％是可行的且符合企业生产实际。

（4）干燥减量

由表2的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，干燥减量最低为0.02％，最高为0.71％，有15批产品的酸不溶物含量达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的优等品氢氧化钙的要求，100％能够达到一级品氢氧化钙的要求。因此，本文件拟定干燥减量不大于1.0％符合企业生产实际。

（5）细度

用筛余物氢氧化钙表示的细度，由表2的检测数据可知，受检的2家氢氧化钙生产企业产品中，0.045mm试验筛筛余物最高为3.0％，最低为0％，而0.125mm试验筛筛余物均为0％，即通过率为100％，100％能够达到HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中的优等品氢氧化钙的要求，由此可见，本文件拟定0.045mm试验筛筛余物不大于3.0％，0.125mm试验筛筛余物不大于1.0％，该指标要求高于HG/T 4120-2009，且指标符合企业生产实际。

（6）比表面积

由表2的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，氢氧化钙产品的比表面积最高为15.8 m2/g，最低为12.6m2/g，在21批送检产品中有17批产品的比表面积大于13 m2/g，因此制定三级产品比表面积不少于10 m2/g，二级产品比表面积不少于13 m2/g，一级产品比表面积不少于15 m2/g。

（7）温升

由表2的检测数据可知，受检的3家氢氧化钙生产企业产品中，温升处于0.2-0.3℃/min之间，因此制定三级产品温升不大于0.5℃/min，二级产品不大于0.4℃/min，一级产品不大于0.3℃/min，所有产品均能达到一级指标的要求。

最终拟定的指标如表3所示。

表3 技术要求

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 氢氧化钙（Ca（OH）2）ω/（％） ≥ | 96.0 | 95.0 | 90.0 |
| 镁及碱金属ω/（％） ≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 酸不溶物ω/（％） ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 干燥减量ω/（％） ≤ | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 筛余物（0.045 mm试验筛）ω/（％）≤ （0.125 mm试验筛）ω/（％） ≤ | 1.0 0.1 | 2.0 0.5 | 3.0 1.0 |
| 比表面积（m2/g） ≥ | 15 | 13 | 10 |
| 温升/(℃/min) ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

- （三）检验方法

根据“（二）要求”列出的项目，其对应的检验方法按照国家标准、行业标准规定的方法以及国家相关规定进行测定。还对检验方法的操作进行了安全提示，并规定了本文件所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和符合GB/T 6682规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，应按HG/T 3696.1、HG/T 3696.2、HG/T 3696.3的规定进行制备。

其中氢氧化钙含量、镁及碱金属含量、酸不溶物含量、干燥减量、筛余物含量按HG/T 4120规定的方法进行测定。比表面积按GB/T 19587规定的方法进行测定。此外，温升的测定按照图1的方法进行。

图1 温升测定方法

- （四）检验规则

参照HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》进行规定。

- （五）标志、标签、包装、运输、贮存、保质期

参照HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》进行规定。

- 六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与酸性废气处理用氢氧化钙有关的国家标准、行业标准、团体标准主要有：GB/T 3286.1-2012《石灰石及白云石化学分析方法  第1部分：氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法》、GB/T 15057.2-1994《化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定》、HG/T 4205-2011《工业氧化钙》、JB/T 11827-2014《干法/半干法脱硫用氧化钙性能测定方法》、Calcium Oxide（Lime; INS No. 529）《氧化钙》等，课题组经对比分析发现，以上标准中不是专门针对酸性废气处理用氢氧化钙的技术指标进行规定，HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》规定了工业氢氧化钙分为3类，即优等品、一等品和合格品。合格品要求氢氧化钙含量为≧90％，一等品要求氢氧化钙含量为≧95％，优等品要求氢氧化钙含量为≧96％。HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》相比，本文件则专门针对酸性废气处理用氢氧化钙进行质量控制，氢氧化钙Ca（OH）2含量要求更高，二氧化硅等不溶杂质含量要求更低，用于酸性污水处理效果更优，去除率更高，处理后产渣量少，能够有效降低后续处理成本；对比表面积要求更高，并新引入反应效率指标，可有效促进酸性污水与氢氧化钙的反应，从而降低处理成本。反之若处理效率较低，不仅增加氧化钙产品用量，更会导致未反应氧化钙产品以废渣形式排出，极大的增加了后续固废处理成本。Calcium Hydroxide（Slaked Lime; INS No. 526）《氢氧化钙》主要是针对食品添加剂用氢氧化钙的质量进行控制，与本文件有明显差别。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件研制过程中无重大分歧意见。

- 八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《酸性废气处理用氢氧化钙》

标准编制工作组

2023年1月3日