| ICS | 77.140.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. H 40 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额

Limit of energy consumption per unit product of laterite nickel stainless steel

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区节能监察中心提出、归口并宣贯。

本文件主要起草单位：广西壮族自治区节能监察中心、广西不锈钢协会、广西北港新材料有限公司、广西柳钢中金不锈钢有限公司。

本文件主要起草人：。

红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额

范围

本文件界定了红土镍矿不锈钢生产主要工序单位产品能耗限额涉及的术语和定义，规定了综合能耗等级、技术要求、统计范围和计算方法等要求。

本文件适用于以红土镍矿为原料冶炼不锈钢产品能耗的计算、考核以及新建项目的能耗控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 17167  用能单位能源计量具器配备和管理通则

GB 21256  粗钢生产主要工序单位产品  能源消耗限额

GB/T 21368  钢铁企业能源计量器具配备和管理要求

术语和定义

GB/T 2589、GB/T 17167、GB 21256、GB/T 21368界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 烧结工序单位产品能耗  energy consumption per unit product of laterite nickel ore sintering process

统计报告期内，烧结工序每生产1 t合格烧结矿，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 高炉工序单位产品能耗  energy consumption per unit product of laterite nickel ore primary refining process

统计报告期内，高炉工序每生产1 t合格低镍铁水，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 矿热炉工序单位产品能耗  energy consumption per unit product of laterite nickel ore submerged arc furnace process

统计报告期内，矿热炉工序每生产1 t合格高镍铁水，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 炼钢工序单位产品能耗  energy consumption per unit product of stainless steel steelmaking process

统计报告期内，炼钢工序每生产1 t合格不锈钢钢坯，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 热轧工序单位产品能耗  energy consumption per unit product of stainless steel hot rolling process

统计报告期内，热轧工序每生产1 t合格不锈钢产品，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 固溶酸洗工序单位产品能耗  energy consumption per unit product of stainless steel solution pickling process

统计报告期内，固溶酸洗工序每生产1 t合格不锈钢产品（去除氧化皮），扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 冷轧工序单位产品能耗  energy consumption per unit product of stainless steel cold rolling process

统计报告期内，冷轧工序每生产1 t合格不锈钢冷轧卷，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

综合能耗等级

宽带产品

红土镍矿不锈钢生产企业主要工序的单位产品综合能耗等级参见表1，其中1级能耗最低。

红土镍矿不锈钢生产企业主要工序的宽带单位产品综合能耗等级

| 工序名称 | 单位产品综合能耗等级 /(kgce/t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3级 | 2级 | 1级 |
| 烧结工序 | ≤150 | ≤14O | ≤130 |
| 高炉工序 | ≤650 | ≤600 | ≤550 |
| 矿热炉工序 | ≤2 200 | ≤2 000 | ≤1 800 |
| 炼钢工序 | ≤110 | ≤100 | ≤90 |
| 热轧工序 | ≤58 | ≤55 | ≤52 |
| 固溶酸洗工序 | ≤52 | ≤50 | ≤48 |
| 冷轧工序 | ≤150 | ≤140 | ≤135 |

窄带产品

红土镍矿不锈钢生产企业主要工序的单位产品综合能耗等级参见表2，其中1级能耗最低。

红土镍矿不锈钢生产企业主要工序的窄带单位产品综合能耗等级

| 工序名称 | 单位产品综合能耗等级 /(kgce/t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3级 | 2级 | 1级 |
| 烧结工序 | ≤150 | ≤14O | ≤130 |
| 高炉工序 | ≤650 | ≤600 | ≤550 |
| 矿热炉工序 | ≤2 200 | ≤2 000 | ≤1 800 |
| 炼钢工序 | ≤110 | ≤100 | ≤90 |
| 热轧工序 | ≤75 | ≤70 | ≤65 |
| 固溶酸洗工序 | ≤80 | ≤75 | ≤70 |
| 冷轧工序 | ≤90 | ≤85 | ≤80 |

技术要求

限定值要求

现有红土镍矿不锈钢生产企业主要工序的单位产品综合能耗等级应不大于表1中的3级。

准入值要求

新建生产企业（含新建生产线）主要工序的单位产品综合能耗等级应不大于表1中的2级。

先进值要求

现有红土镍矿不锈钢生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理，主要工序的单位产品综合能耗等级应力争达到表1中的1级。

统计范围和计算方法

统计范围

烧结工序单位产品能耗为生产系统（从烘干系统、石灰混拌、燃剂、燃料破碎开始，经配料、原料皮带输送、工艺过程混料、烧结机、烧结矿破碎、环冷、筛分等到成品烧结矿皮带机离开烧结工序为止的各生产环节）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除烧结回收的能源量。

高炉工序单位产品能耗为生产系统（原燃料供给、热风炉、煤粉干燥及喷吹、高炉本体等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除初炼回收的能源量。

矿热炉工序单位产品能耗为生产系统（原燃料供给、烘干、原燃料输送、回转窑、矿热炉及供煤车间等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除矿热炉工序回收的能源量。

炼钢工序单位产品能耗为从铁水进厂到连铸坯为止的生产系统（混铁炉、AOD冶炼炉、精炼炉、电炉、连铸等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除不锈钢炼钢工序回收的能源量。

热轧工序单位产品能耗为生产系统（加热炉、粗轧、精轧、卷取机等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除不锈钢热轧工序回收的能源量。

固溶酸洗工序单位产品能耗为生产系统（轧机、退火炉、破磷抛丸、抛丸、酸洗、收卷等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除不锈钢固溶酸洗工序回收的能源量。

冷轧工序单位产品能耗为生产系统（五连轧、单轧、退火炉、电解、酸洗、收卷、光亮淬火等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除不锈钢冷轧工序回收的能源量。

辅助生产系统

辅助生产系统能耗为生产管理及调度指挥系统、机修、化验、计量、水处理、动力、除尘和脱硫脱硝、酸再生等环保设施消耗的能源量。不包括附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

统计方法

常用能源品种折算系数取值原则

按照GB 21256和GB/T 2589的取值原则。

常用耗能工质折算系数取值原则

按照GB 21256和GB/T 2589的取值原则。

计算方法

烧结工序单位产品能耗的计算

烧结工序单位产品能耗按式(1)计算：

ESJ=esjZ-esjHPSJ	()

式中：

ESJ ——烧结工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

esjZ——烧结工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

esjH——烧结工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PSJ ——烧结工序合格烧结矿产量，单位为吨（t）。

高炉工序单位产品能耗的计算

高炉工序单位产品能耗按式(2)计算：

ECL=eclZ-eclHPCL	()

式中：

ECL ——高炉工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eclZ——高炉工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eclH——高炉工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PCL ——高炉工序合格低镍铁水产量，单位为吨（t）。

矿热炉工序单位产品能耗的计算

矿热炉工序单位产品能耗按式(3)计算：

EKL=eKrlZ-eKrlHPKRL	()

式中：

EKL  ——矿热炉工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eKrlZ——矿热炉工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eKrlH——矿热炉工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PKRL ——矿热炉工序合格高镍铁水产量，单位为吨（t）。

炼钢工序单位产品能耗的计算

炼钢工序单位产品能耗应按式(4)计算:

ELG=eLGZ-eLGHPLG	()

式中：

ELG ——炼钢工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eLGZ——炼钢工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eLGH——炼钢工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PLG ——炼钢工序合格钢坯产量，单位为吨（t）。

热轧工序单位产品能耗的计算

热轧工序单位产品能耗应按式(5)计算:

ERZ=eRZZ-eRZHPRG	()

式中：

ERZ ——热轧工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eRZZ——热轧工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eRZH——热轧工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PRG ——热轧工序合格产量，单位为吨（t）。

固溶酸洗工序单位产品能耗的计算

固溶酸洗工序单位产品能耗应按式(6)计算:

EGR=eGRZ-eGRHPGR	()

式中：

EGR ——固溶酸洗工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eGRZ——固溶酸洗工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eGRH——固溶酸洗工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PGR ——固溶酸洗工序合格产量，单位为吨（t）。

冷轧工序单位产品能耗的计算

不锈钢冷轧工序单位产品能耗应按式(7)计算:

ELZ=eLZZ-eLZHPLZ	()

式中：

ELZ ——冷轧工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eLZZ——冷轧工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eLZH——冷轧工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PLZ ——冷轧工序合格产量，单位为吨（t）。