团体标准《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第五十批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕99号）文件精神，由广西壮族自治区节能监察中心提出，广西壮族自治区节能监察中心、广西不锈钢协会、广西北港新材料有限公司、广西柳钢中金不锈钢有限公司共同起草的团体标准《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》（项目编号：2022-5001）获批立项。

二、项目背景及目的意义

能耗消耗评价标准是促进产业技术进步,进行资源科学配置,加快淘汰落后产能的重要手段,也是政府及管理机构开展节能减排工作的执行依据。红土镍矿不锈钢生产行业是近几年发展迅猛,对提高和改善不锈钢强度和性能作出了重要的贡献，并对不锈钢行业生产的节能降耗发挥了重要的作用。但在红土镍矿不锈钢生产中,生产企业能耗相对较高,对资源和环境负影响大，国家为此大力推动以能耗标准的制订作为重点工作来开展该行业的节能减排工作。

根据2007年10月28号颁布的《中华人民共和国节约能源法》要求制定强制性的用能产品、设备能源效率标准和生产过程中耗能高的产品的单位产品能耗限额标准。省、自治区、直辖市制定严于强制性国家标准、行业标准的地方节能标准。2002年6月29号颁布的《中华人民共和国清洁生产促进法》规定根据需要批准设立节能、节水、废物再生利用等环境与资源保护方面的产品标志，并按照国家规定制定相应标准。

我国钢铁年产量已连续多年居世界第一，成为名副其实的世界钢铁大国。作为高性能、高附加值产品的不锈钢，其中含高镍的300系列不锈钢产量约占50%左右，每年的镍需求量还在不断攀升，可见镍在不锈钢行业中的重要地位。我国是一个镍资源相对贫乏的国家，是世界镍矿与镍金属进口的第一大国，利用红土镍矿为原料冶炼不锈钢，可以减少依赖纯金属镍为原料的传统工艺，提高资源利用率，降低生产成本，对促进我国不锈钢行业的快速发展起到至关重要的作用。世界红土型资源主要分布于近赤道地区，大部分靠近海岸，便于外运，国内利用红土镍矿冶炼不锈钢的企业主要分布在沿海地区，目前广西区内生产不锈钢企业有广西北港新材料有限公司、广西柳钢中金不锈钢有限公司。2021年，广西北港新材料有限公司钢坯年产量2943591.63吨，年产值4046899.795万元；广西北港金压钢材有限公司产量2712931.073吨，年产值3016447.838万元；广西北港不锈钢有限公司冷轧卷年产量980371.871，年产值65068.278万元；广西柳钢中金不锈钢有限公司年产量69.35吨，产值105.60亿。

不锈钢生产企业也属于同类型生产企业。随着选冶工艺日趋成熟，产量有逐年增多的趋势，但是镍回收率、单位产品能耗、生产效率等方面仍与国际先进水平存在一定差距。目前国家层面仍未出台相关的能耗标准。

通过制定团体标准《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》将填补广西壮族自治区不锈钢行业能耗评价的空白，为广西壮族自治区以红土镍矿为原料的不锈钢生产企业进行能耗等级评价提供了技术依据，为企业的节能工作提供了更为客观的评价和衡量尺度，对提升行业能效水平和整体技术水平，推动企业的技术升级和结构调整，提高企业的综合竞争力具有重要意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》项目任务下达后，广西壮族自治区节能监察中心成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区节能监察中心、广西不锈钢协会、广西北港新材料有限公司、广西柳钢中金不锈钢有限公司等起草单位组成标准编制工作组，编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关红土镍矿不锈钢冶炼、单位产品能源消耗限额等文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额研究情况和进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》团体标准发布后，组织科研院所、相关企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对红土镍矿不锈钢单位产品的能源消耗限额进行计算、控制和评价，保证方法的准确性，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）查询标准及文献资料

标准编制工作组收集了国内有关红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额相关文献资料。主要有：

GB/T 2589   综合能耗计算通则

GB 21256-2013  粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

DB35/T 1899-2020  红土镍矿不锈钢单位产品能源消耗评价指南

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、不锈钢能耗等级指标、技术要求、工序能耗统计范围和计算方法。

（四）形成草案、征求意见稿

2016-2017年标准编制组经过大量文献调研和基础实验，建立了红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额的计算方法，2017年10月，组织了三家有资质的实验室进行实践验证，于2019年10月收回了全部的验证报告，在此基础上进行了数据的汇总和分析整理工作。

2022年6月～2022年7月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关计算方法，并结合前期实践验证结果，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》（草案）。

2022年8月，标准编制工作组对前期的研究和数据进了整理并结合前期技术咨询会、征求意见会、技术审查会的内容针对广西北港新材料有限公司、广西柳钢中金不锈钢有限公司的能耗等级指标等进行多次讨论、研究，最终形成团体标准《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析不锈钢单位产品能耗限额现状，调研红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额的评价方法，在现有国家、行业标准相关红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额的评价和计算基础上，结合多年经验而总结起草的。其相关指标、技术要求和计算方法满足相关环保标准和环保工作的要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额现实情况的同时，还考虑到了红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额评价方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为红土镍矿不锈钢能耗指标的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》主要内容包括术语和定义、能耗等级指标、技术要求、统计范围和计算方法。

（一）术语和定义

烧结工序、高炉工序、矿热炉工序、炼钢工序、热轧工序、固溶酸洗工序、冷轧工序的单位产品能耗主要依据YB/T 4892《热轧钢板单位产品能源消耗限额》中“3.1的术语和定义”结合红土镍矿不锈钢实际生产过程分别进行界定相关工序的定义。

烧结工序单位产品能耗：统计报告期内，烧结工序每生产1t合格烧结矿，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

高炉工序单位产品能耗：统计报告期内，高炉工序每生产1t合格低镍铁水，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

矿热炉工序单位产品能耗：统计报告期内，矿热炉工序每生产1t合格高镍铁水，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

炼钢工序单位产品能耗：统计报告期内，炼钢工序每生产1t合格不锈钢钢坯，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

热轧工序单位产品能耗：统计报告期内，热轧工序每生产1t合格不锈钢产品，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

固溶酸洗工序单位产品能耗：统计报告期内，固溶酸洗工序每生产1t合格不锈钢产品（去除氧化皮），扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

冷轧工序单位产品能耗：统计报告期内，冷轧工序每生产1 t合格不锈钢冷轧卷，扣除回收能源量后实际消耗的各种能源总量。

（二）能耗等级指标

1、能耗数据采集

能耗限额值的编制应以既有生产的数据为基础，否则，制定的限值将脱离实际，难以落地实施。因此，样本的选取和样本数据的采集就变得至关重要。目前统计了能耗限额的生产企业有广西北港新材料有限公司和广西柳钢中金不锈钢有限公司，广西北港新材料有限公司生产宽带产品，广西柳钢中金不锈钢有限公司生产窄带产品，所以样本的选取2家生产企业进行佐证。能耗数据采集时，采集的数据为近两年连续的每个月的数据，避免因一年中的季节变化影响数据的准确性。另外，为了保证数据的时效性性，采集的数据应为最近2年的数据，因为随着节能技术的实施，使用强度的变化，2年前广西北港新材料有限公司和广西柳钢中金不锈钢有限公司数据仍存在较大波动，所以编制能耗限额值时不作为依据。广西北港新材料有限公司采集的数据见表1、表2。广西柳钢中金不锈钢有限公司采集的数据见表3、表4。

表1 2020年广西北港新材料有限公司能耗数据

| 工序 | 能源绩效名称 | 参数单位 | 监测周期 | 2020年能源绩效参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能源基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年平均值 |
| 烧结 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 131.50 | 132.55 | 162.00 | 158.18 | 154.01 | 155.77 | 146.35 | 149.53 | 148.56 | 142.29 | 152.82 | 152.22 | 149.77 |
| 高炉 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 630.94 | 612.71 | 481.98 | 485.18 | 490.73 | 485.78 | 487.22 | 420.39 | 514.02 | 514.50 | 494.96 | 501.26 | 503.49 |
| 矿热炉 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 1147.09 | 1259.62 | 1205.39 | 1119.78 | 1125.50 | 1179.86 | 1161.99 | 1200.82 | 1237.86 | 1159.52 | 1173.52 | 1174.49 | 1179.69 |
| 一炼钢 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 30.68 | 33.84 | 43.78 | 41.81 | 44.21 | 47.89 | 46.85 | 45.91 | 48.71 | 45.40 | 43.27 | 43.03 | 43.45 |
| 二炼钢 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 50.83 | 60.10 | 72.61 | 54.44 | 54.03 | 54.97 | 56.30 | 56.66 | 57.22 | 53.30 | 59.10 | 68.80 | 58.13 |
| 热轧 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 57.99 | 60.54 | 60.82 | 56.78 | 57.96 | 56.07 | 56.31 | 51.96 | 55.26 | 52.65 | 51.99 | 53.93 | 55.71 |
| 固溶 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 44.99 | 45.83 | 46.07 | 43.72 | 42.87 | 41.87 | 40.37 | 40.24 | 39.66 | 40.66 | 41.41 | 43.58 | 42.40 |
| 冷轧 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 80.18 | 77.14 | 76.34 | 78.77 | 81.30 | 72.40 | 69.31 | 69.76 | 69.73 | 69.89 | 68.62 | 68.73 | 72.82 |

表2 2021年广西北港新材料有限公司能耗数据

| 工序 | 能源绩效名称 | 参数单位 | 监测周期 | 2021年能源绩效参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能源基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年平均值 |
| 烧结 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 144.72 | 147.18 | 139.37 | 147.84 | 144.45 | 140.90 | 141.19 | 155.65 | 145.79 | 152.15 | 154.11 | 142.51 | 145.49 |
| 矿热炉 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 1252.23 | 1073.76 | 1106.56 | 1021.55 | 0.00 | 0.00 | 2925.55 | 1192.31 | 1374.71 | 1305.10 | 996.03 | 1044.29 | 1132.18 |
| 高炉 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 538.70 | 520.52 | 545.43 | 535.39 | 534.69 | 552.20 | 565.77 | 532.27 | 502.13 | 717.91 | 572.81 | 566.20 | 546.51 |
| 一炼钢 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 43.91 | 40.54 | 37.13 | 45.45 | 44.35 | 43.59 | 45.80 | 52.47 | 53.52 | 49.88 | 46.89 | 46.78 | 45.23 |
| 二炼钢 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 69.21 | 60.37 | 59.51 | 63.01 | 60.68 | 61.51 | 61.39 | 68.62 | 90.46 | 65.79 | 72.26 | 76.65 | 66.24 |
| 热轧 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 53.45 | 50.53 | 49.79 | 51.84 | 50.62 | 52.98 | 55.94 | 59.41 | 59.79 | 59.06 | 55.59 | 58.47 | 54.18 |
| 固溶 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 44.80 | 43.08 | 42.88 | 44.09 | 41.76 | 44.99 | 45.21 | 50.27 | 45.89 | 43.49 | 44.64 | 46.92 | 44.52 |
| 冷轧 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 79.53 | 75.74 | 77.34 | 73.98 | 76.36 | 74.02 | 75.75 | 106.41 | 81.15 | 75.07 | 82.47 | 81.64 | 78.13 |

表3 2021年广西柳钢中金不锈钢有限公司能耗数据

| 工序 | 能源绩效名称 | 参数单位 | 监测周期 | 2021年能源绩效参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能源基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年平均值 |
| 烧结 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 139.75 | 143.05 | 148.64 | 127.95 | 131.21 | 129.49 | 99.49 | 93.14 | 124.51 | 119.46 | 125.77 | 132.63 | 125.82 |
| 高炉 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 543.35 | 533.89 | 523.79 | 610.32 | 581.08 | 573.20 | 646.25 | 660.00 | 574.76 | 573.96 | 556.96 | 547.64 | 579.66 |
| 炼钢 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 15.80 | 15.60 | 14.33 | 14.73 | 16.75 | 16.06 | 14.87 | 15.95 | 17.66 | 17.12 | 18.50 | 19.12 | 16.22 |
| 热轧 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 67.81 | 48.16 | 57.92 | 56.30 | 69.96 | 67.90 | 68.20 | 68.87 | 73.03 | 69.60 | 81.08 | 71.76 | 65.87 |
| 固溶 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 35.21 | 37.35 | 36.69 | 35.18 | 35.54 | 34.56 | 35.54 | 34.27 | 38.12 | 35.96 | 36.29 | 36.46 | 35.86 |

表4 2022年广西柳钢中金不锈钢有限公司能耗数据

| 工序 | 能源绩效名称 | 参数单位 | 监测周期 | 2022年能源绩效参数 |  |  |  |  |  |  |  | 能源基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 全年平均值 |
| 烧结 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 112.29 | 111.45 | 114.72 | 121.34 | 108.26 | 111.97 | 108.68 | 107.72 | 127.79 |
| 高炉 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 529.51 | 545.15 | 545.91 | 540.70 | 507.70 | 485.40 | 499.64 | 487.78 | 546.51 |
| 炼钢 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 20.33 | 14.72 | 15.11 | 16.50 | 17.06 | 20.64 | 20.27 | 19.95 | 45.23 |
| 热轧 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 67.34 | 61.67 | 61.67 | 65.13 | 62.23 | 59.51 | 62.86 | 54.45 | 54.18 |
| 固溶 | 工序能耗 | kgce/t | 月 | 37.19 | 36.57 | 37.62 | 36.74 | 36.96 | 36.59 | 37.45 | 34.89 | 44.52 |

2、能耗限额值的确定

（1）宽带产品能耗限额值的确定

广西北港新材料有限公司生产宽带产品，所以指标的确定依据广西北港新材料有限公司的数据。

2020-2021年烧结工序的数据（共24组）分别为131.50、132.55、162.00、158.18、154.01、155.77、146.35、149.53、148.56、142.29、152.82、152.22、144.72、147.18、139.37、147.84、144.45、140.90、141.19、155.65、145.79、152.15、154.11、142.51。

表5  2020-2021年广西北港新材料有限公司烧结工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 150以上 | 140～150 | 130～140 | 130以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 9 | 12 | 3 | 0 |

据表5数据显示，由于150以上的指标个数为9，140～150指标个数为12个，130以下指标个数为3个。经讨论分析烧结工序的能耗指标超过150已经不再符合低能耗生产的要求，所以将3级指标定为≤150；经讨论，将2级指标定为≤140，1级指标定为≤130。（主要以公司的实际运行情况，结合福建省地方标准《红土镍矿不锈钢单位产品能源消耗评价指南》（其烧结工序的3级、2级、1级等级指标分别定为≤150，≤140，≤130）确定指标）。

2020-2021年高炉工序的数据（共24组）分别为630.94、612.71、481.98、485.18、490.73、485.78、487.22、420.39、514.02、514.50、494.96、501.26；538.70、520.52、545.43、535.39、534.69、552.20、565.77、532.27、502.13、717.91、572.81、566.20。

表6  2020-2021年广西北港新材料有限公司高炉工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 650以上 | 600～650 | 550～600 | 550以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 1 | 2 | 4 | 17 |

据表6数据显示，650以上指标个数为1，经讨论分析高炉工序的能耗指标超过650已经不再符合低能耗生产的要求，所以将3级指标定为≤650，550～600指标个数为4个，550以下指标个数为17个，经讨论将2级指标定为≤600，1级指标定为≤550（指标的制定主要结合公司运行情况与福建省地方标准《红土镍矿不锈钢单位产品能源消耗评价指南》（其高炉工序的3级、2级、1级等级指标分别定为≤650，≤600，≤575）制定该团体标准，同时考虑红土镍矿、原燃料的不稳定性，所以进行了适合生产能耗的调整）。

2020-2021年矿热炉工序的数据（共24组）分别为1147.09、1259.62、1205.39、1119.78、1125.50、1179.86、1161.99、1200.82、1237.86、1159.52、1173.52、1174.49；1252.23、1073.76、1106.56、1021.55、0.00、0.00、2925.55、1192.31、1374.71、1305.10、996.03、1044.29。

表7  2020-2021年广西北港新材料有限公司矿热炉工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 2200以上 | 2000～2200 | 1800～2000 | 1800以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 1 | 0 | 0 | 23 |

据表7数据显示，2200以上指标个数为1，经讨论分析矿热炉工序的能耗指标超过2200已经不再符合低能耗生产的要求，所以将3级指标定为≤2200，目前的生产实际都是对标1级能耗，经讨论将2级指标定为≤2000，1级指标定为≤1800（结合福建省地方标准《红土镍矿不锈钢单位产品能源消耗评价指南》（其矿热炉工序的3级、2级、1级等级指标分别定为≤2200，≤2000，≤1800）制定该团体标准，同时考虑后期工序提升镍点，所以进行了适合生产能耗的调整）。

2020-2021年炼钢工序的数据（共24组）分别为37.74、44.50、55.71、46.86、48.14、50.69、50.50、50.24、52.10、48.58、49.47、52.63；54.52、48.47、45.71、52.54、51.16、50.89、52.27、58.71、65.94、56.87、56.96、58.79。

表8  2020-2021年广西北港新材料有限公司炼钢工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 110以上 | 100～110 | 90～100 | 90以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 0 | 0 | 0 | 24 |

据表8数据显示，90以上指标个数为0，数据集中在90以下区间，所以将3级指标定为≤110，2级指标定为≤100，1级指标定为≤90。（结合福建省地方标准（其炼钢工序的3级、2级、1级等级指标分别定为≤110，≤100，≤90）制定该团体标准，同时考虑后期新增电炉工序、新增高端产品等相应设备，所以进行了适合生产能耗的调整）。

2020-2021年热轧工序的数据（共24组）分别为57.99、60.54、60.82、56.78、57.96、56.07、56.31、51.96、55.26、52.65、51.99、53.93；53.45、50.53、49.79、51.84、50.62、52.98、55.94、59.41、59.79、59.06、55.59、58.47。

表9  2020-2021年广西北港金压钢材有限公司热轧工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 58以上 | 55～58 | 52～55 | 52以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 6 | 8 | 4 | 6 |

据表9数据显示，58以上指标个数为6，经讨论分析热轧工序的能耗指标超过58已经不再符合低能耗生产的要求，所以将3级指标定为≤58，55～58指标个数为8个，52～55指标个数为4个，52以下指标个数为6，经讨论将2级指标定为≤55，1级指标定为≤52。

2020-2021年固溶酸洗工序的数据（共24组）分别为44.99、45.83、46.07、43.72、42.87、41.87、40.37、40.24、39.66、40.66、41.41、43.58；44.8、43.08、42.88、44.09、41.76、44.99、45.21、50.27、45.89、43.49、44.64、46.92。

表10  2020-2021年广西北港金压钢材固溶酸洗工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 52以上 | 50～52 | 48～50 | 48以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 0 | 1 | 0 | 23 |

据表10数据显示，52以上指标个数为0，50～52指标个数为1个，48～50指标个数为0，数据集中在48以下区间，所以将3级指标定为≤52，2级指标定为≤50，1级指标定为≤48（固溶酸洗工序五线未实现冷轧板全轧，固溶酸再生也未完全开放，如若实现，能耗比2020-2021年将会上涨）。

2020-2021年冷轧工序的数据（共24组）分别为80.18、77.14、76.34、78.77、81.30、72.40、69.31、69.76、69.73、69.89、68.62、68.73；79.53、75.74、77.34、73.98、76.36、74.02、75.75、106.41、81.15、75.07、82.47、81.64。

表11  2020-2021年广西北港不锈钢有限公司冷轧工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 150以上 | 140～150 | 135～140 | 135以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 0 | 0 | 0 | 24 |

据表11数据显示，135以上指标个数为0，数据集中在135以下区间，所以将3级指标定为≤150，2级指标定为≤140，1级指标定为≤135（冷轧2020-2021年平均厚度在0.79mm，若后期轧制薄板0.1mm能耗将会上涨，按每降0.01mm,能耗上涨1.6-1.8kgce/t计算）。

（2）窄带产品能耗限额值的确定

广西柳钢中金不锈钢有限公司生产窄带产品，所以指标的确定依据广西柳钢中金不锈钢有限公司的数据。

2021-2022年烧结工序的数据（共20组）分别为139.75、143.05、148.64、127.95、131.21、129.49、99.49、93.14、124.51、119.46、125.77、132.63;112.29、111.45、114.72、121.34、108.26、111.97、108.68、107.72。

表12  2021-2022年广西柳钢中金不锈钢有限公司烧结工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 150以上 | 140～150 | 130～140 | 130以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 0 | 2 | 3 | 15 |

据表12数据显示，由于150以上的指标个数为0，140～150指标个数为2个，所以将3级指标定为≤150，,130～140指标个数为3个，2级指标定为≤140；130以下指标个数为15个，1级指标定为≤130。

2021-2022年高炉工序的数据（共20组）分别为543.35、533.89、523.79、610.32、581.08、573.20、646.25、660.00、574.76、573.96、556.96、547.64；529.51、545.15、545.91、540.70、507.70、485.40、499.64、487.78。

表14  2021-2022年广西柳钢中金不锈钢有限公司高炉工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 650以上 | 600～650 | 550～600 | 550以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 1 | 2 | 1 | 16 |

据表14数据显示，650以上指标个数为1，经讨论分析高炉工序的能耗指标超过650已经不再符合低能耗生产的要求，所以将3级指标定为≤650，目前的生产实际都是对标1级能耗，经讨论将2级指标定为≤600，1级指标定为≤550。

目前窄带产品没有矿热炉工序，所以相关能耗指标对标宽带产品。

2021-2022年炼钢工序的数据（共20组）分别为85.01、75.97、73.84、77.74、77.43、77.57、76.26、84.57、108.12、82.91、90.76、95.77、89.54、75.09、74.62、79.51、77.74、82.15、81.66、88.57。

表15  2021-2022年广西柳钢中金不锈钢有限公司炼钢工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 110以上 | 100～110 | 90～100 | 90以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 0 | 1 | 2 | 17 |

据表15数据显示，110以上指标个数为0，100～110指标个数为1个，经讨论分析炼钢工序的能耗指标超过110已经不再符合低能耗生产的要求，24组数据中也没有达到110以上的，所以将3级指标定为≤110；90～100指标个数为2个，所以将2级指标定为≤100；以下90指标个数为17个，所以将1级指标定为≤90。

2021-2022年热轧工序的数据（共20组）分别为67.81、48.16、57.92、56.3、69.96、67.90、68.20、68.87、73.03、69.60、81.08、71.76；67.34、61.67、61.67、65.13、62.23、59.51、62.86、54.45。

表16  2021-2022年广西柳钢中金不锈钢有限公司热轧工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 75以上 | 70～75 | 65～70 | 65以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 1 | 2 | 8 | 9 |

据表16数据显示，75以上指标个数为1，70～75指标个数为2个，经讨论分析热轧工序的能耗指标超过75已经不再符合低能耗生产的要求，所以将3级指标定为≤75；65～70指标个数为8个，所以将2级指标定为≤70；65以下指标个数为9个，所以将1级指标定为≤65。

2021-2022年固溶酸洗工序的数据（共20组）分别为35.21、37.35、36.69、35.18、35.54、34.56、35.54、34.27、38.12、35.96、36.29、36.46；37.19、36.57、37.62、36.74、36.96、36.59、37.45、34.89。

表17  2021-2022年广西柳钢中金不锈钢有限公司固溶酸洗工序能耗数据区间分布表

| 数据 | 80以上 | 75～80 | 70～75 | 70以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 0 | 0 | 0 | 20 |

据表17数据显示，70以上指标个数为0，数据集中在70以下区间，所以将3级指标定为≤80，2级指标定为≤75，1级指标定为≤70。（中金公司目前的固溶酸洗工序没有酸再生处理，所以工序能耗数据较低，而将1级指标的上限定为70 kgce/t是考虑到后续不锈钢冷轧项目建成投产后，能耗将会有所上涨，并且冷轧工序和固溶酸洗工序分开单独计算工序能耗。）

广西柳钢中金不锈钢有限公司目前暂无冷轧工序，相关指标主要依据《广西柳州钢铁集团有限公司不锈钢冷轧项目节能报告》测算指标要求进行确定。

（三）技术要求

技术要求对标《钢铁行业（钢压延加工）清洁生产评价指标体系》，1级为国际清洁生主领先水平，2级为国内领先水平，3级为国内一般水平。主要依据YB/T 4892《热轧钢板单位产品能源消耗限额》中“5 技术要求”进行确定，分为红土镍矿不锈钢现有生产企业和新建生产企业（含新建生产线）进行确定能耗等级指标的限定值、准入值和先进值。

限定值要求：现有红土镍矿不锈钢生产企业主要工序的单位产品综合能耗指标应符合表1中的C级能耗指标。

准入值要求：新建生产企业（含新建生产线）主要工序的单位产品综合能耗指标应符合表1中的A级能耗指标。

先进值要求：现有红土镍矿不锈钢生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理，主要工序的单位产品综合能耗指标应力争达到表1中的A级能耗指标。

（四）统计范围和计算方法

主要依据GB 21256-2013《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》中的“5.1.1 统计范围”、“5.2 计算方法”并结合红土镍矿实际生产工序进行确定。

      - 统计范围

红土镍矿烧结工序单位产品能耗为生产系统（从烘干系统、石灰混拌、燃剂、燃料破碎开始，经配料、原料皮带输送、工艺过程混料、烧结机、烧结矿破碎、环冷、筛分等到成品烧结矿皮带机离开烧结工序为止的各生产环节）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除烧结回收的能源量。

红土镍矿初炼工序单位产品能耗为生产系统（原燃料供料系统、热风炉、煤粉干燥及喷吹、高炉本体等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除初炼回收的能源量。

红土镍矿矿热炉工序单位产品能耗为生产系统（原燃料供给、烘干、原燃料输送、回转窑、矿热炉及供煤车间等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除矿热炉工序回收的能源量。

不锈钢炼钢工序单位产品能耗为从铁水进厂到连铸坯为止的生产系统（混铁炉、AOD冶炼炉、精炼炉、电炉、连铸等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除不锈钢炼钢工序回收的能源量。

不锈钢热轧工序单位产品能耗为生产系统（加热炉、粗轧机、精轧机、卷起机等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除不锈钢热轧工序回收的能源量。

不锈钢固溶酸洗工序单位产品能耗为生产系统（轧机、退火炉、破磷抛丸、酸洗、收卷等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除不锈钢固溶酸洗工序回收的能源量。

不锈钢冷轧工序单位产品能耗为生产系统（五连轧、单轧、退火炉、电解、酸、收卷机等）和辅助生产系统消耗的能源量，扣除不锈钢冷轧工序回收的能源量。

辅助生产系统能耗为生产管理及调度指挥系统、机修、化验、计量、水处理、动力、除尘和脱硫脱硝、酸再生等环保设施消耗的能源量。不包括附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

      - 统计方法

常用能源品种折算系数、常用耗能工质折算系数取值原则，按照GB 21256和GB/T 2589 取值。

      - 计算方法

红土镍矿各工序的计算方法主要依据GB 21256-2013《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》中“5.2 计算方法”及YB/T 4892《热轧钢板单位产品能源消耗限额》的要求进行确定，将红土镍矿各工序的计算方法列出。

- 烧结工序单位产品能耗按式（1）计算：

| ESJ=esjZ-esjHPSJ | ……………………（1） |
| --- | --- |

式中：

ESJ——烧结工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

esjZ——烧结工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

esjH——烧结工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PSJ——烧结工序合格烧结矿产量，单位为吨（t），以红土镍矿烧结工序合格烧结矿的生产计算。

- 初炼工序单位产品能耗按式（2）计算：

| ECL=eclZ-eclHPCL | ……………………（2） |
| --- | --- |

式中：

ECL——初炼工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eclZ——初炼工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eclH——初炼工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PCL——初炼工序合格低镍铁水产量，单位为吨（t）。

- 矿热炉工序单位产品能耗按式（3）计算：

| EKL=eKrlZ-eKrlHPKRL | ……………………（3） |
| --- | --- |

式中：

EKL——矿热炉工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eKrlZ——矿热炉工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eKrLH——矿热炉工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PKRL——矿热炉工序合格高镍铁水产量，单位为吨（t）。

- 炼钢工序单位产品能耗应按式（4）计算：

| ELG=eLGZ-eLGHPLG | ……………………（4） |
| --- | --- |

式中：

ELG——炼钢工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eLGZ——炼钢工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eLGH——炼钢工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PLG——炼钢工序合格钢坯产量，单位为吨（t）。

- 热轧工序单位产品能耗应按式（5）计算：

| ERZ=eRZZ-eRZHPRG | ……………………（5） |
| --- | --- |

式中：

ERZ——热轧工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eRZZ——热轧工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eRZH——热轧工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PRG——热轧工序合格钢卷产量，单位为吨（t）。

- 固溶酸洗工序单位产品能耗应按式（6）计算：

| EGR=eGRZ-eGRHPGR | ……………………（6） |
| --- | --- |

式中：

EGR——固溶酸洗工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eGRZ——固溶酸洗工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eGRH——固溶酸洗工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PGR——固溶酸洗工序合格产量，单位为吨（t）。

- 冷轧工序单位产品能耗应按式（7）计算：

| ELZ=eLZZ-eLZHPLZ | ……………………（7） |
| --- | --- |

式中：

ELZ——冷轧工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨(kgce/t)；

eLZZ——冷轧工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤(kgce)；

eLZH——冷轧工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PLZ——冷轧工序合格产量，单位为吨（t）。

（五）节能措施

主要依据GB 21256-2013《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》中“6 节能措施”的要求进行确定。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，国内与红土镍矿不锈钢单位产品能源消耗评价相关的标准主要有GB 21256-2013《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》，因金属物料镍铁比低导致能耗增加。所以使用红土镍矿冶炼镍铬合金的工序能耗要比冶炼普碳铁的工序能耗高，因此不能按照生产普碳标准GB 21256-2013《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》的能耗等级指标执行。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准。

团体标准《红土镍矿不锈钢单位产品能耗限额》

标准编制小组

2022年8月15日

附件

| 广西北港新材料有限公司工序能耗对标对表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序名称 | 单位产品综合能耗等级标准kgce/t |  |  | 北港新材料 |  |  |  |  | 参照标准 | 备注 |
|  | 3级 | 2级 | 1级 | 2020年 | 2021年 | 2022年（截止4月份） | 2022年目标 | 目前等级 |  |  |
| 烧结工序 | ≤150 | ≤140 | ≤130 | 149.77 | 145.49 | 143.60 | 140 | 3 | 对标福建地方标准《红土镍矿不锈钢单位产品能源消耗评价指南》（DB35/T 1899—2020） | 2019年12月1日之后所有新建钢铁企业节能设计应符合GB/T 50632一2019《钢铁企业节能设计标准》中关于工序能耗规定，数值分别为： 烧结47kgce/t； 高炉400kgce/t； 精炼22.72kgce/t； 热轧46.7kgce/t； 冷轧为81.6kgce/t； |
| 高炉工序 | ≤650 | ≤600 | ≤575 | 503.49 | 546.51 | 522.69 | 500 | 1 |  |  |
| 矿热炉工序 | ≤2200 | ≤2000 | ≤1800 | 1179.69 | 1132.18 | 1072.06 | 1070 | 1 |  |  |
| 炼钢工序 | ≤110 | ≤100 | ≤90 | 49.23 | 53.68 | 50.13 | 49 | 1 |  |  |
| 热轧工序 | ≤53 | ≤50 | ≤48 | 55.71 | 54.19 | 52.85 | 52 | 3 | 对标《钢铁行业（钢压延加工）清洁生产评价指标体系》，1级为国际清洁生主领先水平，2级为国内领先水平，3级为国内一般水平。 |  |
| 固溶工序 | ≤56 | ≤53 | ≤50 | 42.41 | 44.52 | 44.80 | 42 | 1 |  |  |
| 冷轧工序 | ≤79 | ≤73 | ≤67 | 72.82 | 78.13 | 74.93 | 72 | 3 |  |  |

| 中金公司主要工序的单位产品综合能耗指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工序名称 | 单位产品综合能耗指标（kgce/t） |  |
|  | 2020年 | 2021年 |
| 烧结工序 | 142 | 136 |
| 初炼工序 | 595 | 590 |
| 炼钢工序 | 28 | 25 |
| 热轧工序 | 71 | 70 |
| 冷轧工序 | 151.17 | 151.17 |