| ICS | 13.030.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

船舶含油废水资源化利用技术规范

Technical specifications for resource utilization of oily wastewater from ships

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  工艺流程	2

6  技术要求	2

7  安全与环保控制	4

8  施工与验收	4

9  运行与维护	5

附录A（规范性）运行管理记录表	6

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区环境保护产业协会提出、归口并宣贯

本文件起草单位：广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西深投环保科技有限公司、广西壮族自治区环境保护产业协会。

本文件主要起草人：王忠凯、宋少华、潘正现、陈鹤立、高源、覃霞、魏艳红、朱俊丞、廉宇萍、曹欣、梁郁志、祁莘月、潘俐如、蓝柳生、黄一敏、李阳、梁艳、何少媚、韦薇蓓、覃虎、胡雅兰、岑秋霖、何雅孜、何奕明、吴家仁、覃芳钰。

船舶含油废水资源化利用技术规范

范围

本文件界定了船舶含油废水资源化利用的术语和定义，规定了船舶含油废水资源化利用的基本规定、工艺流程、技术要求、安全与环保控制、施工与验收、运行与维护等内容。

本文件适用于船舶含油废水（包括机舱舱底水、货舱压载水、洗舱水等）的资源化利用工程设计、施工、验收及运行管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3552  船舶水污染物排放控制标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50303  建筑电气工程质量施工验收规范

ISO 8217  船用燃料标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 船舶含油废水 ship oily wastewater

船舶在运营过程中产生的含原油、燃料油、润滑油等油脂及悬浮物、乳化液的废水，包括机舱舱底水、货舱压载水、洗舱水等。

- 资源化利用 resource utilization

通过物理、化学或生物方法，将船舶含油废水中可再利用的油类物质（如燃料油、工业用油）进行提取，并对处理后废水进行回用或达标排放的过程。

- 预处理工艺 pre-treatment process

通过物理方法去除船舶含油废水中粗大杂质、部分悬浮物及浮油的过程。

- 废油脱杂提纯工艺 waste oil impurity removal and purification process

对船舶含油废水经预处理后分离出的废油进行破乳、脱灰、分离、提纯的过程过程。

- 废油深度处理工艺 waste oil advanced treatment process

对脱杂提纯后的油产品进行金属富集分离，进一步去除灰分及金属离子（钠、铝、硅、钙、钒等），使其达到回用燃料油标准的工艺过程。

基本规定

船舶含油废水处理应符合GB 3552的相关规定，进水水质和出水水质应符合GB 3552的要求。

船舶含油废水资源化利用系统在运行过程中产生的废渣及其他污染物的贮存和管控应符合GB 18597有关的规定。

工艺流程

船舶含油废水资源化利用技术的工艺流程见图1。

工艺流程图

技术要求

预处理工艺

工艺单元

格栅过滤：采用机械格栅，栅间距宜为（5~10）mm，去除纤维、塑料等粗大杂质。

离心分离：采用机械离心设备实现油相、水相、渣相分层，离心后油相含水率≤5%。

工艺参数

格栅应每日检查运行状态，栅渣堆积超栅渠1/3时启动清渣，清渣后冲洗格栅表面；

离心分离设备运行参数：转速≥3000 r/min，分离时间≥30 min，确保油、水、渣有效分层。

操作原则

格栅过滤应定期检查运行状态，栅渣堆积至规定程度时启动清渣，清渣后冲洗格栅表面；离心预处理应采用机械离心方式分离船舶含油废水进行处置。

质量要求

预处理后废油应满足脱杂提纯工艺处置要求（水分≤5%），满足后续脱杂提纯工艺要求。

脱杂提纯工艺

工艺原理

通过投加（3~5）%的除杂剂（硫酸盐为主），辅以氢氧化钠调节pH至中性，在（85~90）℃下破坏船舶废油乳化体系，中和电荷使微粒凝聚，实现油、水、灰分分离。

工艺参数

药剂投加量：根据处理的废油质量确定，一般是废油质量的（3~5）%。

反应条件：温度宜为（85~90）℃，搅拌反应时间宜为（15~30）min，需静置沉降时间宜为（24~48）h。

产物要求：低灰油含水率≤2%，灰分≤1%，总沉淀物≤1%。

操作原则

采用混凝沉淀的脱杂提纯方式，絮凝搅拌（1~2）h后，静置沉降（24~48）h以保证絮凝效果；应通过分离手段实现油、水、灰分的有效分离；提纯过程应去除残留杂质，提升油产品品质。

质量要求

脱杂提纯后油产品应满足后续深度处理工艺进水要求（含水率≤2%，灰分≤1%，总沉淀物≤1%），油、水、灰分分离效果良好。

深度处理工艺

工艺原理

采用螯合沉淀的工艺，投加（0.8~1.2）%的反应剂（磷酸盐+螯合剂为主），与钙、锌、镁等有机金属化合物反应生成不溶于油/水的沉淀物，进一步脱除可溶性灰分。

工艺参数

药剂投加量：根据处理的低灰油质量确定，一般是低灰油质量的（0.8~1.2）%。

反应条件：温度宜为（85~90）℃，搅拌反应应为1 h，静置沉降时间宜为（24~48）h。

操作原则

应采用深度处理药剂（磷酸盐+螯合剂为主）与废油中的金属物质发生反应，生成不溶于油和水的沉淀物实现分离；应根据回用燃料油要求控制处理过程，确保金属离子有效脱除。

质量要求

回用燃料油需符合ISO 8217中低硫/高硫船用燃料油RMG-180#（残渣型）标准。

安全与环保控制

安全控制

设备安全：电气设备符合GB 50054要求，转动设备（离心机、泵）加装防护罩，操作区域设警示标识；

人员防护：操作人员佩戴防化服、护目镜、耐油手套，高空作业（≥2m）系安全带，受限空间作业前通风（≥3次/h），并检测氧含量（19.5%~23.5%）；

应急预案：制定火灾（配置干粉灭火器、消防沙）、泄漏（围油栏、吸油毡）、停电（备用发电机启动≤15 min）应急流程，每半年组织1次演练。

环保控制

废气处理：隔油池、调节池恶臭气体（H₂S、NH₃）经集气罩收集后，通过活性炭吸附塔处理排放。

固废处置：格栅渣、废吸附剂、脱灰沉淀物等危险废物交由具有资质单位处置，建立转移联单制度。

废水排放：处理后废水需符合GB 3552中船舶水污染物排放限值（石油类≤15 mg/L）。

施工与验收

工程施工

船舶含油废水资源化利用工程施工单位应具备国家相应的工程施工资质。

低压配电设计应符合GB 50054的规定。

供配电系统应符合GB 50052的规定。

施工前应做好技术准备和临建设施准备，施工准备过程中应进行质量控制，施工过程应符合相关质量有关规定。

工程竣工后，应将工程有关设计、施工和验收文件归档。

工程验收

验收应按相应GB 18597和本文件的有关规定组织工程竣工验收；竣工验收前，不得投入生产性使用。

建筑电气工程施工质量验收应符合GB 50303的规定。

地面构筑物的质量验收应符合国家或行业的有关标准（规范）的规定。

在系统通过单机调试、整体调试、各环节运转正常、技术指标达到设计和合同要求后进入调试，试运行时间不少于1个星期。

试运行期间应进行水质检测，确保出水达到GB 3552要求。

运行与维护

日常运行

记录每日处理水量、药剂投加量、反应温度、沉降时间等参数，运行管理记录表参见附录A.

每周检查格栅、离心机、反应罐等设备运行状态，每月清理反应罐底渣。

维护保养

格栅每季度检查栅条磨损情况，离心机每半年更换润滑油，反应罐每年进行防腐检测。

药剂储存需密封、避光，温度控制在（5~35）℃，有效期不超过6个月。

人员培训

操作人员需经专业培训，掌握工艺原理、设备操作及应急处置技能，持证上岗。

（资料性）
运行管理记录表

船舶含油废水资源化利用设备日常运行情况记录表见表A.1。

- 表A.1 运行管理记录表

| 管理员姓名 |  |  | 调查时间 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理目标 | 具体内容 |  | 调查情况 |  | 具体工况 |
| 日常运行情况 | 每日处理水量 |  | m3/d |  |  |
|  | 药剂投加量 |  | 药剂名称 | 加药量 |  |
|  | 反应温度 |  | ℃ |  |  |
|  | 反应时间 | h | 沉降时间 | h |  |
|  | 格栅设备是否正常运行 |  | □是□否 |  |  |
|  | 离心机是否正常运行 |  | □是□否 |  |  |
|  | 反应罐是否正常运行 |  | □是□否 |  |  |
|  | 反应罐底渣是否清运 |  | □是□否 |  |  |
| 维护保养情况 | 格栅栅条有无磨损 |  | □有□无 |  |  |
|  | 离心机是否更换机油 |  | □是□否 |  |  |
|  | 反应罐有无防腐检测 |  | □有□无 |  |  |
|  | 药剂储存有无密封、避光 |  | □有□无 |  |  |
|  | 药剂储存温度 |  | ℃ |  |  |
|  | 药剂有效期 |  |  |  |  |