| ICS | 65.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 64 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2025

桉树无节材质量分级

Quality grading of knot-free timber of Eucalypt plantation

（本草案完成时间：2025年12月28日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由广西林学会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区林业科学研究院、广西壮族自治区国有七坡林场、广西壮族自治区国有东门林场、广西森工集团股份有限公司、广西壮族自治区国有钦廉林场、广西壮族自治区国有黄冕林场、广西壮族自治区国有高峰林场、容县润达家具有限公司、广西容县楷茂木业有限公司。

本文件主要起草人：卢翠香、任世奇、刘媛、邓善宝、邓紫宇、叶家义、郭东强、陈文江、唐庆兰、陆海燕、陈升侃、潘会彪、陈健波、李昌荣、莫雅芳、庞祖泽、伍琪、邱媚、韦振道、朱慧、张学德、马宏伦、黄世芳、余玉珠、廖维建、申礼凤、张磊、甘铭、李斐红、黎银波、朱原立、王家妍、胡荣辉、陆艳柳、祁彪。

桉树无节材质量分级

范围

本文件规定了桉树无节材的术语和定义、分类、树种、质量要求、检验方法、抽样和判定规则、标识、运输、贮存等内容。

本文件适用于广西行政区域内桉树无节材质量分级。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 144  原木检验

GB/T 155  原木缺陷

GB/T 4814  原木材积表

GB/T 15787  原木检验术语

GB/T 17659.1  原木锯材批量检查抽样、判定方法 第1部分：原木批量检查抽样、判定方法

DB45/T 2387  桉树无节材培育技术规程

术语和定义

GB/T 15787、DB45/T 2387和GB/T 155界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

无节材  clear wood

经修枝后未进行横截造材的桉树伐倒木，可加工成符合锯切用、旋切用、刨切用无节产品等级要求的原木。

生长缺陷  growth defect

树木生长过程中因环境胁迫或遗传因素形成的缺陷。

活节  live knot

指包含在树干木质部中的活枝部分，其与周围木材紧密连生，质地坚硬、构造正常。

死节  live knot

指包含在树干木质部中的枯死枝条，其与周围木材脱离或部分脱离，有时脱落形成孔洞。

- 锯切用无节材  ripping clear wood

用于规格锯材加工的无节原木。

旋切用无节材  clear wood of peeled veneer

用于生产旋切单板的无节原木。

- 刨切用无节材  clear wood of sliced veneer

用于生产刨切薄木的无节原木。

木材质量  timber quality

影响木材最终使用的材质指标。

分类

- 无节材分成3类：

- — 锯切用无节材；

- — 旋切用无节材；

- — 刨切用无节材。

要求

树种

表1  桉树无节材主要造林树（品）种及适生区

| 树种 | 拉丁学名 | 适生区 | 适宜的培育目标及用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾巨桉 | Eucalyptus urophylla ×E.grandis | 桂南地区 | 小径级材、中径级材 旋切单板材 |
| 巨尾桉 | Eucalyptus grandis ×E. urophylla | 桂南地区 | 小径级材、中径级材 旋切单板材 |
| 尾叶桉 | Eucalyptus urophylla | 桂南、桂中地区 | 小径级材、中径级材、大径级材 旋切单板材、锯材 |
| 尾赤桉 | Eucalyptus urophylla ×E.camaldulensis | 桂南、桂中地区 | 小径级材、中径级材 旋切单板材 |
| 尾细桉 | Eucalyptus urophylla ×E.tereticornis | 桂南、桂中地区 | 小径级材、中径级材 旋切单板材 |
| 巨 桉 | Eucalyptus grandis | 桂西高海拔地区 | 小径级材、中径级材、大径级材 旋切单板材、锯材 |
| 赤 桉 | Eucalyptus camaldulensis | 桂中地区 | 大径级材 锯材 |
| 大花序桉 | Eucalyptus cloeziana | 桂南、桂中地区 | 大径级材 锯材 |
| 邓恩桉 | Eucalyptus dunnii | 桂北地区 | 大径级材 锯材 |
| 粗皮桉 | Eucalyptus pellita | 桂南、桂中地区 | 大径级材 锯材 |
| 柳 桉 | Eucalyptus saligna | 桂南、桂中地区 | 大径级材 锯材 |
| 窿缘桉 | Eucalyptus exserta | 桂南地区 | 小径级材、中径级材、大径级材 旋切单板材、锯材 |
| 托里桉 | Crymbia torelliana | 桂南、桂中地区 | 大径级材 锯材 |

质量要求

原木按规格、外观和材质分为一等、二等、三等。各类型无节材规格、外观和材质指标应符合表2、表3、表4的要求。

表2  锯切用无节材质量要求

| 项目 | 核算方法 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一等 | 二等 | 三等 |
| 检尺长 |  | 2 m～8 m，公差+6 -2 cm | 2 m～8 m，公差+6 -2 cm | 2 m～8 m，公差+6 -2 cm |
| 检尺径 |  | ＞30 cm，按2 cm进级 | 30～20 cm，按2 cm进级 | ＞16 cm，按2 cm进级 |
| 活节、死节 | 节子直径不应超过检尺径的 | ≤20 ％ | ≤40 ％ | 不限 |
|  | 任意材长1 m范围内个数 | ≤3个 | ≤5个 | 不限 |
| 漏节 | 全材长范围内的个数 | 不允许 | ≤1个 | ≤2个 |
| 腐朽 | 腐朽直径与检尺径的百分比 | 小头不允许，大头≤15 ％ | ≤40 ％ | ≤60 ％ |
| 虫眼 | 任意材长1 m范围内个数 | 不允许 | ≤5个 | 不限 |
| 纵裂 | 长度与检尺长的百分比 | ≤15 ％ | ≤40 ％ | 不限 |
| 环裂 | 环裂半径与检尺径的百分比 | ≤20 ％ | ≤40 ％ | 不限 |
| 弯曲 | 最大弯曲拱高与内曲水平长的百分比 | ≤2 ％ | ≤4 ％ | ≤6 ％ |
| 外伤 | 径向深度与检尺径的百分比 | ≤20 ％ | ≤40 ％ | ≤60 ％ |

表3  旋切用无节材质量要求

| 项目 | 核算方法 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一等 | 二等 | 三等 |
| 检尺长 |  | 2.0 m、2.6 m、4.0 m、5.2 m、6.0 m，公差+6 -2 cm | 2.0 m、2.6 m、4.0 m、5.2 m、6.0 m，公差+6 -2 cm | 2.0 m、2.6 m、4.0 m、5.2 m、6.0 m，公差+6 -2 cm |
| 检尺径 |  | ＞30 cm，按2 cm进级 | 30～20 cm，按2 cm进级 | ≥8 cm，按2 cm进级 |
| 活节 | 节子直径不应超过检尺径 | ≤10 ％ | ≤20 ％ | ≤30 ％ |
|  | 任意材长1 m范围内个数 | ≤1个 | ≤3个 | ≤5个 |
| 死节 | 节子直径不应超过检尺径 | ≤5 ％ | ≤10 ％ | ≤15％ |
|  | 任意材长1 m范围内个数 | ≤1个 | ≤3个 | ≤5个 |
| 腐朽 | 腐朽直径与检尺径的百分比 | ≤5 ％ | ≤10 ％ | ≤15 ％ |
| 纵裂 | 长度与检尺长的百分比 | ≤1％ | ≤3 ％ | ≤5 ％ |
| 环裂 | 环裂半径与检尺径的百分比 | 不允许 | ≤3 ％ | ≤5％ |
| 弯曲 | 最大弯曲拱高与内曲水平长的百分比 | 不允许 | ≤1 ％ | ≤2 ％ |
| 外伤 | 径向深度与检尺径的百分比 | 不允许 | ≤5 ％ | ≤10 ％ |
| 双丫材、炸裂 | 全材长范围内 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |

表4  刨切用无节材质量要求

| 项目 | 核算方法 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一等 | 二等 |
| 检尺长 |  | 2.0 m、2.6 m、4.0 m、5.2 m、6.0 m，公差+6 -2 cm | 2.0 m、2.6 m、4.0 m、5.2 m、6.0 m，公差+6 -2 cm |
| 检尺径 |  | ＞30 cm，按2 cm进级 | 30～20 cm，按2 cm进级 |
| 活节 | 节子直径不应超过检尺径 | ≤8 ％ | ≤15 ％ |
|  | 任意材长1 m范围内个数 | ≤2个 | ≤5个 |
| 死节 | 节子直径不应超过检尺径 | ≤5 ％ | ≤10 ％ |
|  | 任意材长1 m范围内个数 | 不允许 | ≤1 |
| 腐朽 | 腐朽直径与检尺径的百分比 | 不允许 | 小头不允许，大头≤5 ％ |
| 纵裂 | 长度与检尺长的百分比 | ≤5 ％ | ≤10 ％ |
| 弯曲 | 最大弯曲拱高与内曲水平长的百分比 | 不允许 | ≤2 ％ |
| 外伤 | 径向深度与检尺径的百分比 | 不允许 | ≤5 ％ |
| 漏节、双丫材、炸裂、虫眼、环裂 | 全材长范围内 | 不允许 | 不允许 |

检验方法

检验项目

- 尺寸规格（检尺长、检尺径）、材质指标（活节、死节、漏节、腐朽、虫眼、裂纹、弯曲、外伤等）。

检验工具

- 使用国家质检部门认证认可的检量工具，如钢卷尺（精度1 mm）、钢板尺（精度0.5 mm）、游标卡尺等（精度0.1 mm）。

尺寸检量

按GB/T 144中4.1规定的尺寸检量执行。（与第二章规范性文件中带不带年号要统一，建议不带年号）

材质检量

按GB/T 144中5材质检量规定执行。

材积计算

按GB/T 4814中3.2材积计算规定执行。

抽样和判定规则

抽样方案

无节材质量检查采用GB/T 17659.1一次抽样方案，原木批的接收质量限（AQL）为4.0，检验水平为一般检验水平II,检验的严格度为正常检验，抽样方案见表5。

判定

将任意10根桉树原木组成一组，对样本的质量特征进行逐项检查。根据样本检查结果，样本中不合格数小于等于表5所对应的合格判定数，则判该批次质量合格。任一组初检样本检验结果中某项指标不合格时，允许复检一次。

表5 抽样方案（表格外框线、表头线磅数参照表1）

| 原木批量/根（件） | 初检抽样数/根（件） | 复检抽样数/根（件） | 合格判定数/根（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 10 | 20 | 1 |
| 151～280 | 20 | 40 | 2 |
| 281～500 | 40 | 80 | 3 |
| 501～1000 | 80 | 160 | 5 |
| ≥1001 | 160 | 320 | 7 |

标识、运输和贮存

标识

经检验符合本标准的桉树无节材，应在原木小头标注检尺径和等级，在检验单上标注执行标准、树种、产地、规格、等级、生产日期等。

运输

选择透气、防水、洁净的运输工具进行运输，在运输过程中，应防止雨淋、污染和剧烈碰撞。

贮存

无节材应贮存于硬化地面或与潮湿地隔离的场地，并保持阴凉干燥环境。