| ICS | 39.060 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. 88 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

鸡血玉

Ghicken-Blood Jade

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由桂林鸡血玉协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：桂林鸡血玉协会、桂林市产品质量检验所、桂林理工大学、千年红鸡血玉博物馆、观石堂鸡血玉博物馆、玉华天宝鸡血玉展示馆、桂林市天维阁鸡血红碧玉奇石馆。

本文件主要起草人：莫浩越、唐文生、沈绍卿、梁玉、佘秋明、卢文胜、韦玮、赵虹、运栋、罗顺良、龙云、莫石英、李发兴、张瑞金、姚振宇、廖宗宾、甘罗。

鸡血玉

范围

本标准规定了鸡血玉的术语和定义、特征、鉴定方法、鉴定规则、分级要求、产品工艺要求、标志包装、运输。

本标准适用于鸡血玉的加工、鉴定、交易、评估等领域。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14506.1～GB/T 14506.30 硅酸盐岩石化学分析方法

GB/T 16552  珠宝玉石 名称

GB/T 16553  珠宝玉石 鉴定

GB/T 17412.1  岩石分类和命名方案  火成岩岩石分类和命名方案

GB/T 17412.2  岩石分类和命名方案  沉积岩岩石分类和命名方案

GB/T 17412.3  岩石分类和命名方案  变质岩岩石的分类和命名方案

GB/T 34098  石英质玉 分类与定名

SY/T 5368  岩石薄片鉴定

术语和定义

GB/T 16552、GB/T 16553、GB/T 17412.1、GB/T 17412.2、GB/T 17412.3、GB/T 34098界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 鸡血玉  chicken-blood jade

产自广西壮族自治区桂林市现辖行政区域的，符合本标准第4章要求的玉石。

### 矿物共生组合  paragenetic mineral

鸡血红 chicken-blood red

因含高价铁离子及微量元素而呈现的鲜红、大红及血红色调，红色调矿物成分主要为赤铁矿。

- 玉化 chaleedonization

因结构所致玉石在光洁度、光泽、透光性等方面的综合表现。

血 blood

鸡血玉中的赤铁矿等红色铁质矿物。

地 Di

鸡血玉中除“血”以外的矿物组成部分，主要为石英、赤铁矿，可有少量玉髓、褐铁矿、绢云母、绿泥石、金红石、白钛石等矿物。

锅巴 crust

玉石材料出现的面状分布、质地或颜色界限分明的杂质。

砂眼 blister

玉石材料点状分布的杂质或孔洞，导致所在部位质地疏松，抛光后出现的蜂窝状细孔。

特征

矿物(岩石)名称

主要矿物为石英、赤铁矿，可有少量玉髓、褐铁矿、绢云母、绿泥石、金红石、白钛石等矿物。

材料性质

化学成分：以二氧化硅(Si02)为主，含少量铁元素及微量镁、钙、钛、锰、铝等元素。

常见颜色：由“地”和“血”两个部分组成。“地”常呈黑色、黄色、白色、绿色等色；“血”呈鸡血红、鲜红、橙红、枣红、朱红等红色。

光泽：油脂光泽，玻璃光泽，金属光泽。

摩氏硬度：6.5～7.0。

密度：2.60g/cm～2.95g/cm 。

光性特征：非均质集合体，隐晶质集合体。

折射率:“血”＞1.81；“地”1.53～1.54(点测法)。

荧光观察：一般惰性。

吸收光谱；红色集合体黄绿区有弱的吸收。

放大检查:隐晶质结构，粒状结构。

透明度:半透明至不透明。

红外光谱:具有石英特征谱。

特殊性质:赤铁矿条痕及断面表面通常呈红褐色。

特殊光学效应:可见砂金效应。

鉴定方法

颜色、光泽、透明度、放大检查、折射率、密度、总质量、光性特征、荧光观察、摩氏硬度、无损成分分析、红外光谱分析、紫外可见分光光谱分析、激光拉曼光谱分析

按GB/T 16553规定的方法进行。

化学成分分析

按GB/T 14506.1～GB/T 14506.30规定的方法进行。

鉴定规则

鉴定方法选择

常规鉴定方法为正常检测过程中需要全面检测的项目。综合判断各项目检测结果，以确保检测结论的准确性和唯一性。

某些项目因样品条件不符，不能作某些项目检测时，可不测。但其它检测项目所测结果的综合证据，应足以证明所得鉴定结论的准确性。

常规鉴定方法中，某些方法可同时推导出两个或两个以上的特征。实测过程中，依据样品条件选择最为适合的方法，以获得较为全面的鉴定特征。

用常规鉴定方法无法获得足够的鉴定依据时，须采用必要的特殊鉴定方法确定。

鉴定项目

鉴定项目包括:

目测观察项目(包括颜色、光泽、透明度等表面特征)；

总质量；

放大检查；

折射率(样品有抛光面，样品状态允许时)；

密度(样品状态允许时)；

光性特征(样品状态允许时)；

荧光观察；

红外光谱分析；

摩氏硬度(原石，必要时)；

化学成分(必要时，可采用化学成分析法等其他特殊鉴定方法检验)；

矿物成分(必要时，可采用红外光谱法)。

定名规则

产品定名

采用玉石材料名称+产品类型进行定名。如鸡血玉章石、鸡血玉手镯。

玉石材料定名

当鉴定结果符合本标准第4章质量要求时，定名为鸡血玉。根据颜色组合的不同进一步划分为不同系列。

产品类型确定

根据产品加工的类型进行定名，鸡血玉产品类型可划分为摆件、雕件、章石、饰品等类别。

双定名原则

当鉴定结果同时符合GB/T 16552 和GB/T 16553中玉髓、石英岩质量要求时，可命名为鸡血玉，也可采用双命名方法。如鸡血玉(石英岩)手镯。

经人工处理备注规则

经处理的鸡血玉应在标识上备注说明，定名为鸡血玉(处理)。

未能确定处理类型备注规则

未能确定处理类型的鸡血玉，可采取以下描述方式:“未能确定是否经 XX 处理”或“XX成因未能确定”。

其他定名规则、处理方法

按 GB/T 16552和 GB/T 16553、GB/T 17412.1、GB/T 17412.2、GB/T 17412.3、SY/T 5368规定执行。

分级要求

鸡血玉分级要求见附录A、附录B。

产品工艺要求

饰品类

造型自然流畅，粗细均匀，饱满大方，比例协调，形状独特美观。

摆件和雕件类

量料取材，依材施艺；设计巧妙，俏色巧用，构图协调美观：层次清晰，线条流畅自然，浑然一体。

加工工艺要求

做工精致，产品表面不能出现抛光痕、崩口等缺陷。

标志、包装、运输

标志

产品应附有合格证或鉴定证书。

合格证基本内容包括：编号、产品名称、企业名称和地址、执行标准。

鉴定证书基本内容包括：证书编号、鉴定结论、鉴定单位名称和地址、鉴定时间、执行标准。

包装

包装应符合产品在正常条件下装卸、运输要求。

运输

搬运时应轻装轻放，不得抛、摔。

（规范性）
鸡血玉质地分级

鸡血玉质地分级见表A.1。

鸡血玉质地分级表

| 分 级 | 质 地 |
| --- | --- |
| 特级 | 玉化程度高，密度大，“地”纯净，水头足，玻璃光泽，加工成品不需养护。 |
| 一级 | 冻体明显，“地”相对纯净。 |
| 二级 | 冻体不明显，“地”含有杂质，成品需养护。 |
| 三级 | 碰撞音不清脆，可见锅巴、砂眼需经常养护。 |

（规范性）
鸡血玉颜色分级

鸡血玉颜色分级见表B.1。

鸡血玉颜色分级表

| 分 级 | 颜 色 |
| --- | --- |
| 特级 | 鲜红，鸡血红，“地”有黑或白、黄等，无杂色，色泽均匀，色差感强，表现出动感和立体感。 |
| 一级 | 橙红色，比国旗红稍淡，“地”有黑、白、黄，色泽均匀，无杂色。 |
| 二级 | 枣红色，红得均匀，“地”黑紫或夹白、夹紫，画面干净。 |
| 三级 | 朱暗红，“地”为紫红、灰白、绿色且杂，色差感不强。 |