团体标准《鸡血玉》

(征求意见稿)

编 制 说 明

桂林鸡血玉协会

二○二五年一月

# 一、任务来源

本标准来源于2024年第四十七批广西团体标准制修订项目计划（桂标协〔2024〕308号文，项目编号为：2024-4705），由桂林鸡血玉协会提出，桂林鸡血玉协会、桂林市产品质量检验所、桂林理工大学、千年红鸡血玉博物馆、观石堂鸡血玉博物馆、玉华天宝鸡血玉展示馆、桂林市天维阁鸡血红碧玉奇石馆共同起草。

# 二、编制标准的必要性、可行性和紧迫性

# （一）必要性、紧迫性

上世纪九十年代初，在龙胜县浔江下游及支流三门河、下花河发现以观赏石为主的彩卵石，命名为“龙胜红碧玉”。本世纪初，在龙胜县三门镇蔚青岭的鸡爪村、大地村、古坪村、同列村、花桥村以及龙胜镇的平野村、崇楼村一带大约100平方公里范围发现原生矿石，并经中国宝玉石检测中心对原石矿样及加工雕件进行检测鉴定，硬度在6.5-7之间，命名为“鸡血玉”。鸡血玉是石英岩、玉髓和赤铁矿的集合体，由于其具有独特的鸡血红色和较高的硬度而在全国出名，其常见颜色以红色与黑、黄、白、绿的组合，伴有其他色调；抛光后有油脂光泽、玻璃光泽、金属光泽；透明度为半透明至不透明；放大检查为隐晶质结构、粒状结构，其化学成分以二氧化硅（SiO2）与三氧化二铁（Fe2O3）为主。红色碧玉岩以二氧化硅（SiO2）为主,并含部分高价铁和低价铁，其中红色部分主要含铁，是由特别稳定而且对人体健康也大有裨益的铁离子所造成的，而且由于硅质矿物硬度大,质硬而坚韧,性质稳定,不易风化,不易磨损,也不怕酸碱侵蚀,风吹日晒也不褪色,专家认为这些均比“鸡血石”更优良，主要是隐晶质结构及显微晶质结构,相对密度2.6-2.95g/cm³,因此,玉质细密、滋润而细腻,抛光性能良好,抛光后呈现玻璃光泽,具有很好的雕琢加工的特性,这就具备了完美新玉种的条件。

近年来，鸡血玉开始在全国珠宝界热销，价格连年上涨，已成为桂林新的经济增长点。桂林市鸡血玉行业已有加工厂近200家，包含切割，打磨抛光，雕刻，手镯加工。实体店面，网络销售商家近1300家，主要分布在德天广场、净瓶山奇石市场、龙胜红玉街、龙胜三门镇等地点。每年提供就业岗位2万多个，年交易额 10个亿左右。其中大部分依托桂林旅游业开展销售，不少游客慕名而来，寻访购买，成交额大、覆盖面广，已成为桂林旅游吃住游娱购产业链条中的重要环节。

鸡血玉作为桂林经典品牌，不仅提供了大量的就业岗位，为桂林的经济发展作出了重大贡献，而且还是桂林特色产品，桂林市正在着重发展该产业。但是为了促进全国统一大市场建设工作的原因，鸡血玉地方标准被废止，导致现在桂林鸡血玉无标准可用，市场缺乏统一标准鉴定鸡血玉，桂林鸡血玉现阶段只能按照GB/T 34098-2017《石英质玉 分类与定名》进行鉴定，但是GB/T 34098仅对石英质玉进行了广义上的描述，无法凸出鸡血玉的特征（鸡血玉呈鸡血红色、紫红色、浅红色、褐红色、枣红色、棕红色，由赤铁矿颜色、含量、粒度、分布状态决定；地主要为黑色、白色、黄色、钢灰色、蓝色、绿色等颜色。赤铁矿可呈红色、黑色、钢灰色，石英可呈无色、白色、黄色、褐黄色、灰黄色、绿、蓝色）。因GB/T 34098无法具体鉴定出鸡血玉，导致同是石英质玉的金丝玉，天山翠等外地料充斥市场，部分商家以假乱真，消费者买到假货鉴定无门，使得桂林鸡血玉口碑下降，市场价格紊乱，极大地扰乱了本地鸡血玉产业秩序，同时降低了消费者对桂林旅游的体验感。

因此通过制定《鸡血玉》团体标准，可促进这一产业的规范化和高效化发展，走质量效益型道路，对于推动产业技术创新和产业升级，对于提升桂林鸡血玉产业的质量水平、提升桂林鸡血玉产业品牌形象竞争力和市场地位、提升桂林鸡血玉产业经济社会效益、保护消费者权益，最终为将这一产业打造成为桂林具有持续竞争优势的生态健康产业，彰显世界级旅游城市经典美食品牌魅力，使桂林鸡血玉产品产业化健康发展具有极其重要的意义。

以上现状及存在的问题急需解决，这使得制定《鸡血玉》团体标准变得犹为必要和紧迫。

# （二）可行性

第一起草单位桂林鸡血玉协会成立于 2012年1月12日，是一个非营利性的社会团体，由桂林市从事鸡血玉开发、销售、研究、收藏鉴赏的行业人员和单位依法自愿组成，现有成员123人，理事35人，汇集了桂林市鸡血玉产业从采矿、加工、销售到产品研发的整个产业链全程，旨在推动鸡血玉的研究、文化交流和产业发展。鸡血玉协会主要从事鸡血玉相关的学术研究、参与鸡血玉资源开发与保护，为地方政府发展鸡血玉产业提供合理化建议、开展咨询及培训、为会员及社会提供服务，依法维护会员合法权益、开展与国内外有关组织的联系及合作、承办政府部门委托的业务等。

起草单位桂林市产品质量检验所是集检测、科研为一体的公益二类事业单位，同时挂牌：桂林市标准化研究所、桂林市产品质量安全风险监测中心、桂林市质量服务一站式平台中心服务点、国家橡胶及橡胶制品质量检验检测中心（广西）；拥有玉石、珠宝、食品、食用农产品、食品相关产品等31个领域1072类 2741项参数的综合检测能力；拥有珠宝检验室、标准化研究室等专业科室，每年为社会、政府、企业提供检验检测及标准化技术服务100000余批次，其中珠宝检验室出具具有法律效力的仲裁检验报告100余批次，各类珠宝玉石、贵金属鉴定证书8万余批次，其中鸡血玉鉴定证书6万余批次。所内目前有广西食品安全地方标准委员会委员2人，卫健委备案的食品安全企业标准审定专家3人，自治区标准化协会专家20人。近年来主持或参与起草国家标准、行业标准、地方标准、团体标准20项以上，其中独立完成食品类地方标准起草8项；为食品企业制修订或审定企业标准年均50项以上，具有丰富的质量检测及标准制修订经验。

# 三、项目编制过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《鸡血玉》项目任务下达后，桂林鸡血玉协会成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由桂林鸡血玉协会、桂林市产品质量检验所、桂林理工大学、千年红鸡血玉博物馆、观石堂鸡血玉博物馆、玉华天宝鸡血玉展示馆、桂林市天维阁鸡血红碧玉奇石馆等起草单位负责，编制工作组成员如下：

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关鸡血玉的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对鸡血玉的研究情况和目前科学界对鸡血玉的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《鸡血玉》标准发布后，组织鸡血玉相关企业、相关单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让生产、销售及运输人员等相关人员了解标准，并根据标准对鸡血玉的术语和定义、特征、鉴定方法、鉴定规则、分级要求、产品工艺要求、标志包装、运输等进行规范化操作，保证鸡血玉的商品品质，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。

- 标准起草单位及主要起草人

## 1.标准起草单位：桂林鸡血玉协会、桂林市产品质量检验所、桂林理工大学、千年红鸡血玉博物馆、观石堂鸡血玉博物馆、玉华天宝鸡血玉展示馆、桂林市天维阁鸡血红碧玉奇石馆。

- 2.标准主要起草人信息：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莫浩越 | 男 | 副所长/高级工程师 | 桂林市产品质量检验所 | 负责标准框架的设计、组织安排、整体协调、最终审核等 |
| 2 | 唐文生 | 男 | 会长/高级工程师 | 桂林鸡血玉协会 | 参与起草、修改、编制、主要技术内容的确认等 |
| 3 | 沈绍卿 | 男 | 科长/高级工程师 | 桂林市产品质量检验所 | 参与起草、修改、编制、主要技术内容的确认等 |
| 4 | 梁 玉 | 女 | 副科长/高级工程师 | 桂林市产品质量检验所 | 参与起草、修改、编制、主要技术内容的确认等 |
| 5 | 佘秋明 | 男 | 总经理 | 天维阁鸡血红碧玉奇石馆 | 资料收集、调查研究等 |
| 6 | 卢文胜 | 男 | 公司法人 | 桂林龙玉石材有限公司 | 主要技术内容的分析等 |
| 7 | 韦 玮 | 女 | 高级工程师 | 桂林市产品质量检验所 | 主要技术内容的分析等 |
| 8 | 赵 虹 | 女 | 个体工商户 | 磊鑫鸡血玉 | 主要技术内容的分析等 |
| 9 | 运 栋 | 男 | 高级工程师 | 桂林市产品质量检验所 | 主要技术内容的分析等 |
| 10 | 罗顺良 | 男 | 个体工商户 | 万年红鸡血玉店 | 主要技术内容的分析等 |
| 11 | 龙 云 | 男 | 手艺人 | 艺术品鉴赏收藏 | 主要技术内容的分析等 |
| 12 | 莫石英 | 女 | 个体工商户户 | 莫姐鸡血玉店 | 主要技术内容的分析等 |
| 13 | 李发兴 | 男 | 总经理 | 桂林喀斯特地质博物馆 | 主要技术内容的分析等 |

## （三）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关鸡血玉相关文献资料。主要有：

GB/T 38821《和田玉 鉴定与分类》

GB/T 14506.1～GB/T 14506.30 硅酸盐岩石化学分析方法

GB/T 16552  珠宝玉石 名称

GB/T 16553  珠宝玉石 鉴定

GB/T 17412.1 岩石分类和命名方案 火成岩岩石分类和命名方案

GB/T 17412.2  岩石分类和命名方案 沉积岩岩石分类和命名方案

GB/T 17412.3  岩石分类和命名方案 变质岩岩石的分类和命名方案

GB/T 34098  石英质玉 分类与定名

SY/T 5368  岩石薄片鉴定

## （四）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2024年12月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为鸡血玉的术语和定义、特征、鉴定方法、鉴定规则、分级要求、产品工艺要求、标志包装、运输。

## （五）调研、形成征求意见稿

2025年1月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对鸡血玉的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年1月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关的加工、鉴定、交易、评估等方面的具体要求，并结合鸡血玉销售实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《鸡血玉》（草案）。

2025年2月，标准起草工作组深入桂林市内涉及鸡血玉生产销售的有代表性的商户、企业、协会，针对鸡血玉进行分组实地调研学习。通过实地调研，掌握桂林市关于鸡血玉的加工、鉴定、交易、评估等方面的具体要求。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了团体标准《鸡血玉》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

# 四、标准制定原则

## 1、实用性原则

团体标准《鸡血玉》是在充分收集相关资料和文献，分析鸡血玉当前现状，调研桂林鸡血玉市场情况，在现有国家、行业标准相关鸡血玉要求的基础上，结合鸡血玉的特征、特点总结起草的。符合当前桂林市鸡血玉发展的方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于提高鸡血玉产品质量和商品经济价值，提高农民经济效益，对推动我市鸡血玉产业健康发展，打造桂林鸡血玉品牌，促进鸡血玉行业增收，具有较强的实用性和可操作性。

## 2、协调性原则

团体标准《鸡血玉》编写过程中注意了与鸡血玉相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

## 3、规范性原则

团体标准《鸡血玉》严格按照1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

## 4、前瞻性原则

团体标准《鸡血玉》在兼顾当前桂林鸡血玉市场质量现实情况的同时，还考虑到了鸡血玉产业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对鸡血玉发展的指导。

- 标准主要内容及依据来源

团体标准《鸡血玉》主要章节内容包括：术语和定义、特征、鉴定方法、鉴定规则、分级要求、产品工艺要求、标志包装、运输。

（一）术语和定义依据GB/T 16552、GB/T 6553、GB/T 17412.1、GB/T 17412.2、GB/T 17412.3、GB/T 34098等标准要求及鸡血玉特征讨论确定，明确了“鸡血玉 、矿物共生组合、鸡血红、玉化、血、地、锅巴、砂眼”的定义。

（二）特征根据产品特性及检验数据确定，通过抽取10个样品进行检测，检查项目包括矿物成分及材料性质，检测数据汇总表见表1、表2、表3。

表1 矿物成分抽检情况汇总

| 抽检样品 | 石英（%） | 赤铁矿（%） | 玉髓（%） | 褐铁矿（%） | 绢云母（%） | 绿泥石（%） | 金红石（%） | 白钛石（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 80 | 16 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 3 |
| - 2 | 94 | 5 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| - 3 | 85 | 14 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| - 4 | 99 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| - 5 | 93 | 5 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1-2 | ＜1 |
| - 6 | 98 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1-2 |
| - 7 | 97 | ＜1 | ＜1 | 1-2 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| - 8 | 92 | 7-8 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| - 9 | 98 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1-2 |
| - 10 | 90 | 6 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 2-3 | ＜1 |

通过矿物成分的检测发现，鸡血玉的主要成分的石英(二氧化硅(Si02))，部分产品还有少量赤铁矿及其他微量元素，故鸡血玉化学成分：以二氧化硅(Si02)为主，含少量铁元素及微量镁、钙、钛、锰、铝等元素；矿物名称定为：主要矿物为石英、赤铁矿，可有少量玉髓、褐铁矿、绢云母、绿泥石、金红石、白钛石等矿物。

表2 材料性质指标抽检情况汇总

| 抽检样品 | 常见颜色 | 光泽 | 摩氏硬度 | 密度（g/cm3） | 光性特征 | 折射率（点测） | 荧光观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红色，黑色 | 玻璃光泽 | 6.5-7.0 | 2.95 | 非均质集合体 | “血”>1.81 “地”1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 红色，黑色 | 玻璃光泽 | 6.5-7.0 | 2.83 | 非均质集合体 | “血”>1.81 “地”1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 红色，黑色 | 玻璃光泽 | 6.5-7.0 | 2.70 | 非均质集合体 | “血”>1.81 “地”1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 红色，黑色 | 玻璃光泽 | 6.5-7.0 | 2.70 | 非均质集合体 | “血”>1.81 “地”1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 红色，黑色 | 玻璃光泽 | 6.5-7.0 | 2.73 | 非均质集合体 | “血”>1.81 “地”1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 红色，黑色 | 玻璃光泽 | 6.5-7.0 | 2.80 | 非均质集合体 | “血”>1.81 “地”1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 白色，绿色 | 玻璃光泽，油脂光泽 | 6.5-7.0 | 2.70 | 非均质集合体，隐晶质集合体 | 1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 白色，红色 | 玻璃光泽，油脂光泽 | 6.5-7.0 | 2.69 | 非均质集合体，隐晶质集合体 | 1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 白色，黄色 | 玻璃光泽，油脂光泽 | 6.5-7.0 | 2.66 | 非均质集合体，隐晶质集合体 | 1.53-1.54 | 惰性 |
|  | 白色，红色 | 玻璃光泽，油脂光泽 | 6.5-7.0 | 2.60 | 非均质集合体，隐晶质集合体 | 1.53-1.54 | 惰性 |

表3 材料性质指标抽检情况汇总

| 抽检样品 | 吸收光谱 | 放大检查 | 透明度 | 红外光谱 | 特殊性质 | 特殊光学效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | / | 粒状结构 | 不透明 | 石英特征谱 | 赤铁矿条痕及断面表面通常呈红褐色 | 可见砂金效应 |
| - 2 | / | 粒状结构 | 不透明 | 石英特征谱 | 赤铁矿条痕及断面表面通常呈红褐色 | 可见砂金效应 |
| - 3 | / | 粒状结构 | 不透明 | 石英特征谱 | 赤铁矿条痕及断面表面通常呈红褐色 | 可见砂金效应 |
| - 4 | / | 粒状结构 | 不透明 | 石英特征谱 | 赤铁矿条痕及断面表面通常呈红褐色 | 可见砂金效应 |
| - 5 | / | 粒状结构 | 不透明 | 石英特征谱 | 赤铁矿条痕及断面表面通常呈红褐色 | 可见砂金效应 |
| - 6 | / | 粒状结构，隐晶质结构 | 半透明 | 石英特征谱 | 赤铁矿条痕及断面表面通常呈红褐色 | 可见砂金效应 |
| - 7 | / | 状结构，隐晶质结构 | 半透明 | 石英特征谱 | / | / |
| - 8 | 黄绿区有弱的吸收 | 状结构，隐晶质结构 | 半透明 | 石英特征谱 | / | / |
| - 9 | / | 状结构，隐晶质结构 | 半透明 | 石英特征谱 | / | / |
| - 10 | 黄绿区有弱的吸收 | 状结构，隐晶质结构 | 半透明 | 石英特征谱 | / | / |

通过检查数据分析统计并参照GB/T 16553-2017《珠宝玉石 鉴定》来确定《鸡血玉》的特征指标，检测数据得出鸡血玉的常见颜色有红色、黑色、绿色、白色、黄色等，参照GB/T 16553并根据鸡血玉的检测结果及桂林鸡血玉的特征将鸡血玉的常见颜色特征定义为：由“地”和“血”两个部分组成。“地”常呈黑色、黄色、白色、绿色等色；“血”呈鸡血红、鲜红、橙红、枣红、朱红等红色；抽检的样品基本是玻璃光泽或者玻璃光泽和油脂光泽，根据样品检测数据及鸡血玉特征将鸡血玉光泽特征定义为：油脂光泽，玻璃光泽，金属光泽；通过检测数据分析发现摩氏硬度检测结果均为6.5-7.0，密度的最小值为2.60g/cm³，最大值为2.95g/cm³，并参照GB/T 16553将摩氏硬度指标定为6.5-7.0，密度设为2.60g/cm³-2.95g/cm³；通过检测数据统计可见，将鸡血玉中含“血”产品的“血”的折光率设为大于1.81进行检测均能达到要求，故将“血”设为大于1.81既能突出鸡血玉的“血”特征，又能保障产品合格，而根据GB/T 16553及产品特性将“地”的折射率设为1.53～1.54(点测法)，通过检测产品均能达到要求，故而将“地”指标定为1.53～1.54(点测法)。《鸡血玉》中的荧光观察、吸收光谱、放大检查、透明度、红外光谱、特殊性质、特殊光学效应等特征指标均是参照GB/T 16553、产品特性以及调研确定的，并通过检测统计证明这些指标制定是合理的。

（三）鉴定方法包括颜色、光泽、透明度、放大检查、折射率、密度、质量、光性特征、荧光观察、摩氏硬度、无损成分分析、红外光谱分析、紫外课件分光光谱分析、激光拉曼光谱分析等按GB/T 16553规定的方法进行，化学成分分析按GB/T 14506.1～GB/T 14506.30规定的方法进行；鉴定方法选择参照GB/T 16553确定；鉴定项目根据产品特性制定；定名规则根据GB/T 16552制定；分级要求根据产品特性制定（鸡血玉质地分级见表1，鸡血玉颜色分级见表2）。产品工艺要求、标志、包装、运输主要依据桂林市多年来鸡血玉生产实际和销售需求确定。

- 鸡血玉质地分级表

| 分 级 | 质 地 |
| --- | --- |
| 特级 | 玉化程度高，密度大，“地”纯净，水头足，玻璃光泽，加工成品不需养护。 |
| 一级 | 冻体明显，“地”相对纯净。 |
| 二级 | 冻体不明显，“地”含有杂质，成品需养护。 |
| 三级 | 碰撞音不清脆，可见锅巴、砂眼需经常养护。 |

- 鸡血玉颜色分级表

| 分 级 | 颜 色 |
| --- | --- |
| 特级 | 鲜红，鸡血红，“地”有黑或白、黄等，无杂色，色泽均匀，色差感强，表现出动感和立体感。 |
| 一级 | 橙红色，比国旗红稍淡，“地”有黑、白、黄，色泽均匀，无杂色。 |
| 二级 | 枣红色，红得均匀，“地”黑紫或夹白、夹紫，画面干净。 |
| 三级 | 朱暗红，“地”为紫红、灰白、绿色且杂，色差感不强。 |

- 六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

# 经查阅，国内与鸡血玉有关的标准有：经查阅，与鸡血玉有关的国家及行业、地方标准有：GB/T 38821-2020《和田玉 鉴定与分类》、GB/T 16552  《珠宝玉石 名称》、GB/T 16553《珠宝玉石 鉴定》、GB/T 17412.1 《岩石分类和命名方案 火成岩岩石分类和命名方案》、GB/T 17412.2 《岩石分类和命名方案 沉积岩岩石分类和命名方案》、GB/T 17412.3《岩石分类和命名方案 变质岩岩石的分类和命名方案》、GB/T 34098《石英质玉 分类与定名》、SY/T 5368 《岩石薄片鉴定》。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 八、其他应当说明的事项

无。

# 九、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《鸡血玉》

标准编制工作组

2025年01月07日